## Slide 1: «Деформационно-механические свойства керамики. Модуль упругости и твердость.»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов
Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров
Москва, 2021

## Slide 2
Твердость
Твердость - это способность материала сопротивляться местной пластической деформации, возникающей при вдавливании в него более твердого тела (индентора) или при нанесении царапины.
Существует множество методов определения твердости.

## Slide 3
Методы определения твердости
Процарапывание одним материалом другого (метод Мооса);
Нанесение царапины твердым материалом, например, алмазом, на поверхность изучаемого образца и оценка твердости по ширине и глубине царапины (метод Байербаума);
Удаление острым резцом стружки заданного размера;
Удаление абразивом материала с вращающегося образца с после дующей оценкой скорости износа по массе или визуальным измерением размеров образца;
Эрозионное определение твердости, являющееся разновидностью предыдущего метода, согласно которому разогретые абразивные частицы, движущиеся с заданной скоростью, ударяют ся о поверхность; по потере массы образца оценивают твердость;

## Slide 4
Методы определения твердости
Затухание колеблющегося маятника, опорная точка которого изготовлена из очень твердого материала; маятник процарапывает поверхность образца, оценку твердости ведут до времени затухания амплитуды на 80 % (метод маятника или метод Херберта);
Удар шарика о поверхность образца. По высоте его отскока определяют твердость. Этот метод удобен для широкого интервала температур;
Статическое вдавливание индентора в виде шарика, конуса или пирамиды в поверхность образца. Твердость оценивают по нагрузке, отнесенной к площади отпечатка индентора.

## Slide 5
Наиболее часто используемые методы определения твердости
Метод Мооса
При нанесении царапины используют набор стандартных минералов и определяют относительную твердость испытуемого материала по сравнению с эталоном.
Эталонами твердости по шкале Мооса выбраны 10 минералов, расположенных в порядке нарастания твердости: 1- тальк, 2- гипс , 3 – кальцит , 4- флюорит, 5- апатит, 6- ортоклаз, 7- кварц, 8 - топаз, 9- корунд, 10- алмаз.
По этому методу твердость оценивают с точностью 0, 5 балла по шкале Мооса. Метод царапания эталонным минералом дает лишь качественную оценку твердости.

## Slide 6
Наиболее часто испальзуемые методы определения твердости
Метод вдавливания
При этом применяют четыре основных разновидности метода, получивших наименования Бринеля, Роквелла, Кнупа и Виккерса.
При исследовании твердости керамики обычно используют метод Виккерса. Твердость оценивают по усилию на индентор, отнесенному к размеру отпечатка. Пирамидка при вершине индентора огранена под углом 136°.
Notes: Добавить отдельно уравнения для расчета твердости по Бринелю, Роквеллу, Виккерсу. Более подробно расписать эти методы. Указать, что по Виккерсу определяют МИКРОтвердость. Указать примеры твердостей керамических материалов различной природы.

## Slide 7
Расчет твердости по Бринелю
Сущность метода заключается во вдавливании шарика (стального или из твердого сплава) в образец под действием нагрузки, приложенной перпендикулярно поверхности образца в течение определенного промежутка времени и измерении диаметра отпечатка после снятия нагрузки. Метод используется при измерении твердости относительно мягких материалов (не-закаленной стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов).
где Р – приложенная нагрузка, кгс;
D – диаметр шарика, мм; d – диаметр отпечатка, мм.
Notes: Добавить отдельно уравнения для расчета твердости по Бринелю, Роквеллу, Виккерсу. Более подробно расписать эти методы. Указать, что по Виккерсу определяют МИКРОтвердость. Указать примеры твердостей керамических материалов различной природы.

## Slide 8
Расчет твердости по Роквеллу
Сущность метода заключается во вдавливании алмазного конуса или стального шарика в образец под действием последовательно прилагаемых предварительной (Ро) и основной (Р1) нагрузок и измерения глубины вдавливания идентора (h) после снятия основной нагрузки. Предварительная нагрузка прилагается для исключения влияния упругой деформации, шероховатости и локальных повреждений поверхности, а также сложной конфигурации образца.
Notes: Добавить отдельно уравнения для расчета твердости по Бринелю, Роквеллу, Виккерсу. Более подробно расписать эти методы. Указать, что по Виккерсу определяют МИКРОтвердость. Указать примеры твердостей керамических материалов различной природы.

## Slide 9
Расчет твердости по Виккерсу
Сущность методов заключается во вдавливании алмазного идентора в форме правильной четырехгранной пирамиды с углом при вершине 136° в образец и измерении диагонали отпечатка после снятия нагрузки.
Так же методом Виккерса определяют микротвердость.
Notes: Добавить отдельно уравнения для расчета твердости по Бринелю, Роквеллу, Виккерсу. Более подробно расписать эти методы. Указать, что по Виккерсу определяют МИКРОтвердость. Указать примеры твердостей керамических материалов различной природы.

## Slide 10
Примеры твердости керамических материалов
№ п/п | Состав, масс. % | Плотность, % от теор. | Прочность при изгибе, МПа | Прочность при сжатии, МПа | Твердость по Виккерсу, ГПа
1 | 35% Al2O3 50% SiC 15% MgO | 93 | 400 | 1100 | 19
2 | 33% Al2O3 50% SiC 10% MgO | 95 | 300 | 900 | 20
3 | 33% Al2O3 60% SiC 7% MgO | 92 | 350 | 1000 | 25
4 | 60% Al2O3 35% SiC 5% MgO | 99 | 500 | 1400 | 27
Notes: Добавить отдельно уравнения для расчета твердости по Бринелю, Роквеллу, Виккерсу. Более подробно расписать эти методы. Указать, что по Виккерсу определяют МИКРОтвердость. Указать примеры твердостей керамических материалов различной природы.

## Slide 11
Модуль упругости
Модуль упругости характеризует сопротивление керамики упругой деформации.
Численно модуль упругости равен отношению напряжения к вызванной ей упругой относительной деформации.
Существует три модуля упругости в зависимости от вида нагружения образца:
модуль нормальной упругости Е (модуль Юнга) при осевом растяжении – сжатии;
модуль сдвига G при сдвиге;
модуль объемный упругости К при всестороннем сжатии.

## Slide 12
Модуль нормальной упругости (модуль Юнга)
  Связь между напряженным состоянием и деформацией упругого тела выражает закон Гука, – при простом растяжении или сжатии упругого бруса относительное удлинение или сжатие Δl/l пропорционально нормальному напряжению σ.
Либо до предела пропорциональности величина растягивающего напряжения прямо пропорциональна величине относи­тельного удлинения (закон Гука); таким образом, где Е - модуль Юнга.

## Slide 13
Модуль сдвига
Подобным образом напряжение сдвига прямо пропорционально от­носительной деформации сдвига или углу сдвига ɣ, где G - модуль сдвига.

## Slide 14
Коэффициент Пуассона и его связь с модуль нормальной упругости и модулем сдвига
Если образец удлиняется при растяжении, это сопровождается
уменьшением его толщины. Отношение оmосительного изменения толщины к относительному изменению длины называется коэффициентом Пуассона:
Коэффициент Пуассона связан с модулем упругости и модулем сдвига соотношением:

## Slide 15
Модуль объемной упругости
Действие на образец однородного давления Р эквивалентно дейст­вию напряжений с величиной -Р в трех главных направлениях. В каж­дом из таких направлений относительная деформация будет
а относительное изменение объема будет

## Slide 16
Модуль объемной упругости
Тогда отношение давления к относительному изменению объема (коэффициент всестороннего сжатия К) будет равно

## Slide 17
Факторы влияющие на модуль упругости
При упругом расширении тела происходит увеличение расстоя­ния между атомами, поэтому модуль упругости связан с межатом­ными силами и энергией разрушения кристаллической решетки.
У анизотропных кристаллов число модулей упругости зависит от симметрии кристаллов и может достигать 21.
Упругие свойства изотропных материаллов – стекол, поликристаллической керамики можно описать двумя постоянными Ламе:
Notes: А нельзя формулы вставить красиво???? Неприлично так кому то кроме наших Н-36 это показывать

## Slide 18
Факторы влияющие на модуль упругости
В многофазном материале модуль упругости имеет промежу­точное значение между величинами модулей его составляющих. Точную оценку при этом сделать сложно из-за трудно учитываемо­го взаимодействия фаз.
Для приблизительной оценки согласно мо­дели Войта при условии, что деформации всех фаз одинаковы, мо­дуль упругости многофазного тела составит:
где V и Е - объемные доли фаз с соответствующими модулями упругости.
,

## Slide 19
Факторы влияющие на модуль упругости
Модель Рейса. При условии, что напряжения в каждой фазе одинаковы, для двухфазного материала предложено уравнение:
Зависимость от пористости. С увеличением доли газовой фазы, упругость материала уменьшается, т.к. модуль упругости газовой фазы равен 0.
где EП и Ео -модули упругости пористого и беспористого тел; П - пористость; а -константа, зависящая от структуры.

## Slide 20
Факторы влияющие на модуль упругости
Зависимость от температуры. В общем виде температурную зависимость модуля упругости Е1 и сдвига G1, можно представить
Где E и G – модули при комнатной температуре, t – температура, К1 и К2 - температурные коэффициенты.

## Slide 21
Модуль упругости некоторых керамических материалов
Виды керамики | Модули и температурные коэффициенты |  |  | Коэффициент Пуассона, μ
 | E, ГПа | K1*10-5, K-1 | G, ГПа | 
Корунд | 380 | -12 | 160 | 0,22
Бромеллит | 340 | - | 140 | 0,23
Периклаз | 300 | -16 | 124 | 0,21
Шпинель | 260 | -12 | 100 | 0,26
Рутил | 280 | - | 110 | 0,25
Бадделеит (с Y2O3) | 200 | - | - | -
Нитрид кремния ГП | 310 | -4 | 120 | 0,27
Карбид кремния ГП | 440 | - | - | -
Фарфор | 70 | - | 34 | 0,18
Алмаз | 960 | - | 400 | 0,2
Notes: Табличку бы тоже перерисовать если будет время….

## Slide 22
Методы определения модуля упругости
Статический
При измерении модуля упругости статически, устанавливают зависимость деформации ε от напряжения σ в соответствии с законом Гука. По линейному участку ε - σ - диаграммы определяют область упругой деформации и оценивают модуль упругости. Т.е. проведя касательную к кривой определяют модуль упругости по tgα угла между ними и по ними.
Достоинства: простота проведения и аппаратурного оформления.
Недостатки: с помощью данного метода маленькие деформации сложно зафиксировать, в связи с этим возникает погрешность, которая достигает 15-20%.
σ
ε
Notes: Общее уравнение и график, по которому определяют, нужны

## Slide 23
Методы определения модуля упругости
Динамический
Данный метод базируется на зависимости скорости распространения звуковых волн в керамике от модуля упругости.
При этом либо оценивают время прохождения звуковой (механической) волны через образец, либо используют резонанс подаваемых на образец частот и собственных изгибных колебаний керамического стержня. Ниже представлены формулы вычисления модуля упругости для образцов круглого и прямоугольного сечений соответственно:
Достоинства: высокая точность, погрешность составляет 0,1 %.
Недостатки: сложность исполнения.
Notes: Формулы для квадратного и круглого сечения, можно не целиком, а только зависимость от резонансной частоты.

## Slide 24
Библиографический список
Н.Т. Андрианов, А.В. Беляков, В.Л. Балкевич, А.С. Власов, И.Я. Гузман, Е.С. Лукин, Ю.М. Мосин, Б.С. Скидан. Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Я. Гузмана. — М.: OOO РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. – 496 с.
Л.И. Сычева, Е.Н. Потапова, Д.О. Лемешев, Н.Ю. Михайленко, А.И. Захаров, И.Н. Тихомирова, А.В. Беляков, Е.Е. Строганова. Практикум по технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Макарова. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. — 270 с.

## Slide 25
Библиографический список
3. У. Д. Кингери. Введение в керамику. Издательство второе./Перевод с английского к.т.н. А. И. Рабухина и В. К. Яновского, под редакцией академика АН УССР, чл.-корр. АН СССР П. П. Будникова и д.т.н. проф. Д. Н. Полубояринова, — М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ», 1967. – 501 с.

## Slide 26
Спасибо за внимание