## Slide 1
Плитка для внутренней облицовки стен. Плитка для пола и фасадная плитка

## Slide 2
Сырьё
Таблица 1. Химический состав сырья для производства плитки для облицовки стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Материал | Массовое содержание, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | п.п.п
Кудиновская глина | 68,6 | 20,2 | 20,2 | 1,44 | 0,83 | 0,6 | -- | 2,87 | 2,87 | 5,4
Нефелин | 44,2 | 29,4 | -- | 3,7 | 1,44 | -- | -- | 17,7 |  | --
Кварцевый песок | 99,5 | 0,3 | -- | 0,2 | следы | следы | -- | -- | -- | --
Сырьем для производства керамической плитки для внутренней облицовки стен служат светложгущиеся (в зависимости от содержания окислов железа, карбоната кальция цвет в процессе обжига меняется с розово-кремового до желтовато-белого), легкоплавкие (≤ 1350 ˚С) и тугоплавкие глины (≤ 1580 ˚С) пластичные или умеренной пластичности (Пл = 7 – 25), плавни в виде нефелина (Na3K[AlSiO4]4) или кварцполевошпатового концентрата и отощитель в виде кварцевого песка. Примерный химический состав компонентов приведен в таблице №1.

## Slide 3
Совместное массоприготовление
Непластичные материалы (плавни и отощители)
Помол до остатка на сите № 0063 не более 2 %
Весовое дозирование
Тонкий мокрый помол в шаровых мельницах
Глины
Весовое дозирование
Влажность шликера (40-45%)
Приемный бассейн (пропеллерные мешалки)
Башенная распылительная сушилка (БРС) – влажность порошка доводят до 6-7 %
Расходный бассейн
Мембранный или плунжерный насос
Плюсы (+) | Минусы (-)
Эффективен | Малопроизводителен, требует повышенного количества шаровых мельниц
Вывод: современные заводы по производству плитки переходят именно на этот способ подготовки масс, поскольку получаемая плитка отличается очень высоким качеством.

## Slide 4
Раздельное массоприготовление
По способу раздельного массоприготовления глина распускается в машинах роспуска до шликера влажностью 50-55% и сливается в приёмный бассейн, в котором непрерывно перемешивается с помощью пропеллерных мешалок.
Непластичные компоненты шихты после весового дозирования загружаются в шаровую мельницу, в которую добавляют до 10 % глины и смесь подвергают тонкому мокрому помолу до остатка на сите № 0063 не более 2 %
Шликер влажностью 40 - 45 % сливают в приемный бассейн, где он также непрерывно перемешивается пропеллерными мешалками
Шликер перекачивается в смесительный бассейн, куда поступает и глина
Смесь перемешивается непрерывно в течение нескольких часов
Под давлением 1.8 - 2.0 МПа шликер через систему форсунок впрыскивается в БРС (башенную распылительную сушилку)
Сушка пресспорошка до 6 – 7 % влажности.
На всех стадиях перекачки шликер подвергается ситовому и магнитному обогащению.
Все заводы, для снижения влажности шликеров на стадии тонкого помола используют разнообразные электролиты (соду, жидкое стекло, УЩР и др.), которые в количестве 0,15 – 0,20 % позволяют снизить влажность шликера до 35 – 37 %, что значительно облегчает сушку и повышает производительность БРС.
Схема распылительной сушилки: 1- сушильная камера; 2 – калорифер; 3 – вентилятор; 4 – распылительные форсунки; 5 – коническое основание

## Slide 5
Прессование
Готовый пресспорошок направляется в бункера запаса, где он вылеживается для усреднения влажности 8 – 16 часов, после чего поступает в бункер гидравлического пресса и подвергается формованию полусухим способом в металлических прессформах (с подогревом) при давлении 20 – 40 МПа.
Принципиальная схема полусухого прессования: 1 – нижний штемпель; 2 – пресс-форма;
3 – прессующий штемпель
Технологическая схема производства керамических плиток для полов: 1 – склад глины; 2 – транспортер; 3 – ящичный подаватель; 4 – зубчатые вальцы; 5 – шаровая мельница; 6 – распылительное сушило; 7 – расходные бункера; 8 – пресс; 9 – сушило плиток; 10 – тоннельная печь; 11 – сортировка и упаковка.

## Slide 6
Обжиг
Схема роликовой щелевой печи
Отпрессованная плитка с помощью специальных устройств выстраивается в ряд (обычно в ряду 6 плиток) и направляется в щелевую роликовую сушилку, где высушивается до влажности не более 2 % и после обдувки поступает в роликовую щелевую печь на утельный обжиг при 1050 – 1150 ⁰С (в зависимости от вида транспортируемого устройства – ролики металлические или керамические).
Поскольку в настоящее время заводы по выпуску керамической плитки переходят, большей частью, на обжиг плитки на керамических роликах при высокой температуре (до 1200 ºС), то практически невозможно привести хотя бы примерные составы шихты для производства плитки для внутренней облицовки, так как высокие температуры обжига предполагают снижение плавней в плитке вплоть до их полного исключения.
Повышение температуры обжига плитки с одновременным снижением количества плавней в ней позволяют избежать такого неприятного свойства плитки (присущего, впрочем, всем материалам на основе алюмосиликатов), как влажностное расширение, приводящее к деформации плитки в процессе службы, за счет набора влаги в поры.
Данное свойство проявлялось особенно отчетливо при производстве плитки на скоростных конвейерно-поточных линиях с жаростойкими металлическими роликами и обжиге плитки при 1050 ⁰С, в результате чего плитка не обжигалась до полного спекания и в службе деформировалась буквально через несколько месяцев с образованием трещин по всей поверхности плитки.

## Slide 7
Глазурование
В первом случае плитки после обжига глазуруются поливом (через щель или колокол) глушенной белой или цветной фриттованной глазурью или после первичного глазурования поступают на конвейер для нанесения рисунка с помощью глазуровочных автоматов специальной мастикой, продавливаемой через специальную сетку с рисунком (метод шелкографии или сериографии). Далее плитка подвергается политому обжигу при 900 – 950 ⁰С. Мастика для сериографии готовится помолом фритты с трансформаторным или веретенным маслом до пастообразного состояния. С помощью сериографии плитке можно придать самые разнообразные рисунки и оттенки, например, под естественное дерево, мрамор и т.д. Очень часто, на первичный слой глазури с помощью распыления наносят другую глазурь, отличающуюся от первичной цветом или коэффициентом объемного расширения, при этом в первом случае можно изменять цвет плитки от нежных мягких оттенков до интенсивных, а во втором – получать плитку рельефную.
При высокой температуре утельного обжига (выше 1100 ⁰С) глазурование плитки можно осуществлять высокотемпературной сырой глазурью, либо глушенной с помощью циркона, либо прозрачной, наносимой на поверхность плитки после её предварительного ангобирования, каолиновым ангобом, или ангобом на основе беложгущейся глины (Веселовской, Трошковской и др.), при чем цвет ангоба можно изменять вводя в него разнообразные керамические пигменты.
Метод сериографии
Нанесение ангоба

## Slide 8
Свойства
Пример стеновой плитки (рис. Б)
Свойства плитки для внутренней облицовки стен регламентирует ГОСТ 6141-91 по геометрическим размерам, водопоглощению, механической прочности на изгиб и по химической стойкости.
По ГОСТ:
Водопоглощение плитки не должно превышать 16 %
Механическая прочность на изгиб должна быть не менее 15 МПа,
При воздействии на плитку 1%-ным раствором щелочи или соляной кислоты на поверхности глазури не должно быть потери блеска глазури, изменения цветового тона и декоративного покрытия.
Пример стеновой плитки (рис. А)
По размерам плитка может быть квадратной размером, например - 150×150×6 мм (рисунок А) или прямоугольной с размером, например - 150×200×6 мм (рисунок Б).

## Slide 9
Плитка для пола и фасадная плитка
Плитки для пола и фасадные выпускаются из одного и того же сырья и по одной и той же технологической схеме, отличаясь лишь размерами и требованиями ГОСТ 6787-2001.
Сырьем для производства указанных видов плитки служат светложгущиеся и красные глины, тугоплавкие и легкоплавкие, умеренной пластичности и плавни – нефелин, вулканические стекла (перлит и обсидиан), а иногда отходы стекловаренной промышленности в виде боя стекла (оконного или прозрачной бесцветной тары).
Технологическая схема производства плиток предусматривает раздельное массоприготовление. По которому глина предварительно распускается в шликер влажностью 50-55 % машинами роспуска и сливается в приемный бассейн с пропеллерными мешалками, работающими непрерывно.
Плавни и отощители (если необходимо) загружаются в шаровую футерованную мельницу ( футеровка – гранитная клепка, базальтовые литые плиты или резина) и размалываются совместно с 10 % глины мокрым способом до остатка на сите № 0063 не более 5 %, после чего полученный шликер сливается в приемный бассейн, при непрерывном перемешивании пропеллерными мешалками.
Далее оба полученных шликера мембранными погружными насосами перекачиваются в течение нескольких часов, после чего смесь поступает в расходный бассейн. Откуда плунжерным или мембранными насосами при давлении 1,8-2,0 МПа подается в БРС, где превращается в пресспорошок влажностью 6 – 8 %. Подготовленный таким образом пресспорошок транспортируется в приемные бункера, в которых вылеживается в течение 8 – 16 часов для усреднения и подается в бункера гидравлических прессов, на которых методом полусухого прессования при давлении 20 – 40 МПа формируется полуфабрикат и направляется на сушку в роликовые секционные щелевые сушила, в которых плитка высушивается до влажности не более 2 %.

## Slide 10
Технологическая схема получения фасадной плитки и плитки для полов
Склад плавней
Бегуны
Щековая дробилка
Шаровая мельница
Ситовое обогащение
Электромагнитное обогащение
Бассейн смешения
Ситовое обогащение
Электромагнитное обогащение
Расходный бассейн
Башенная распылительная сушилка
Вертикальная сушилка
Глазурование
Склад готовой продукции
Сортировка
Скоростная роликовая печь
Декорирование
Склад сырья
Склад отощителей
Стругач
Пропеллерная мешалка
Вибросита
Электромагнитное обогащение
Сито-бурат

## Slide 11
Плитки для пола выпускаются двух видов – неглазурованные («метлахские») и глазурованные, плитки фасадные только глазуроваными.
После сушки плитки для пола, поступающие на глазурование, перестраиваются в ряд по одной плитке и поступают на глазуровочный конвейер, где после предварительного глазурования основной глазурью, декорируются с помощью автоматов методом сериографии или распылением с получением разнообразных рисунков и направляются на обжиг в щелевую роликовую печь.
Фасадные плитки после сушки декорируются цветной глушенной глазурью методом полива одновременно несколько плиток (обычно в ряду из 6 плиток) и тоже направляются на обжиг в щелевую роликовую печь.
В зависимости от температуры обжига используют либо фритованную глушенную глазурь, либо сырую глушенную или прозрачную, но тогда поверхность плитки покрывают ангобом из каолина или беложгущейся глины.
Свойства плитки для пола регламентирует ГОСТ 6786-2001 по следующим показателям: водопоглощение не более 3,5 %, механическая прочность на изгиб не менее 25 МПа, износостойкость (по кварцевому песку) не более 0,18 г/см2. Также предполагается, что плитка для пола обладает достаточно высокой химической стойкостью.
Свойства фасадной плитки регламентируются ГОСТ 13996-93 по следующим показателям: водопоглощение не более 9 %, механическая прочность на изгиб не менее 16 МПа, морозостойкость не менее 40 циклов.

## Slide 12
Спасибо за внимание!!!