## Slide 1: ««Деформационно-механические свойства керамики. Трещиностойкость. Ползучесть»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов
Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров
Москва, 2021

## Slide 2
Трещиностойкость
Трещиностойкость – это способность материала с трещиной сопротивляется её развитию и дальнейшему разрушению при термических, механических и других воздействиях.
Трещиностойкость материала определяется рядом характеристик сопротивления разрушения: К1с, К.

## Slide 3
Коэффициент интенсивности напряжений
Параметр К называется коэффициентом интенсивности напряжения. Он характеризует локальное повышение уровня растягивающих напряжений у вершины трещины. Размерность К в системе СИ — Па·м1/2.
К= σ(𝜋c)1/2
где σ – приложенное извне напряжение, c – длина трещины
Он связан с энергетическим критерием:
G=K2/E
G – параметр, характеризующий работу, которую надо затратить на образование новой поверхности трещины единичной длины или переместить фронт трещины единичной длины на единичное расстояние
Е – модуль Юнга

## Slide 4
Коэффициент интенсивности напряжений
Различают коэффициенты интенсивности напряжений, соответствующие трещине нормального отрыва К1, поперечного К2 и продольного К3 сдвига. Эти коэффициенты характеризуют различный тип смещения поверхностей трещины друг относительно друга. Схемы возможных перемещений поверхности трещины представлены на рисунке:

## Slide 5
Коэффициент интенсивности напряжений
Раскрытие трещины под действием растягивающих напряжений является наиболее важным и определяется коэффициентом К1
Наибольшее развитие получили испытания для определения коэффициента интенсивности напряжений при плоской деформации К1с
Преимущество К1с - учитывает длину трещины, в отличие от других характеристик предельной прочности
К1с измеряется при объемном напряженном состоянии у вершины трещины

## Slide 6
Коэффициент интенсивности напряжений
Несмотря на всю полезность использования критерия К1с на стадии разработки материалов, существует ряд проблем, которые необходимо учитывать. Реально разрушение керамического материала начинается при нагрузках, меньших, чем нагрузки, соответствующие величине K1c
Величину K1c используют в качестве своего рода константы материала. Если известна К1с, то, предположив или измерив длину трещины, можно оценить напряжение разрушения

## Slide 7
Классификация методов определения трещиностойкости материала
1 группа: Методы, которые предусматривают установление корреляции между трещиностойкостью и другими, более легко измеряемыми физико-механическими характеристиками
2 группа: прямые методы измерения плотности энергии разрушения, т.е. методы измерения необратимой работы, затрачиваемой на образование единицы свободной поверхности материала в результате продвижения трещины
3 группа: методы, основанные на использовании соответствующих решений задач в рамках линейной механики разрушения о предельном равновесии тела с микротрещиной

## Slide 8
Определение К1с
Величину К1c определяют на специальных образцах с заранее образованной трещиной при внецентровом растяжении.
Образец подвергается внецентренному растяжению с автоматической регистрацией диаграммы нагрузка (Р) – раскрытие берегов надреза образца (V)

## Slide 9
Определение К1с
При обработке диаграммы из начала координат проводят секущую, тангенс угла наклона начального прямолинейного участка диаграммы. Определяют нагрузку PQ , затем по излому разрушенного образца оценивают длину трещины l. По полученным значениям PQ и l рассчитывают KQ:
t,W – толщина и ширина образца соответственно;
f(l/W) – функция значений l/W.

## Slide 10
Определение К1с
Значение KQ принимается за K1C если выполняются условия:
Где tc – толщина разрушенного образца в зоне максимального сужения
Если условия не выполняются, то необходимо взять образец с большей толщиной и повторить испытания

## Slide 11
Свойства конструкционной керамики
Материал | Прочность, МПа | K1c, МПа‧ | Коэффициент термического расширения, 10-6 K-1
Нитрид кремния РС | 300 | 3,6 | 3,3
Нитрид кремния ГП | 1100 | 6,6 | 3,5
Нитрид кремния (спеченный под давлением газа) | 440 | 2,9 | 3,5
α-карбид кремния | 420 | 2-3 | 4,1
β-карбид кремния | 530 | 2,4 | 4,1
Карбид кремния ГП | 880 | 3,9 | 4,2
Диоксид циркония ЧС | 700 | 8 | 10,2
Оксид алюминия трансформационно-упрочненный диоксидом циркония | 900 | 8 | 7
Волокна карбида кремния в литиевом алюмосиликатном стекле | 620 | 15 | 1-4
Материал | Прочность, МПа |  | Коэффициент термического расширения, 10-6 K-1
Нитрид кремния РС | 300 | 3,6 | 3,3
Нитрид кремния ГП | 1100 | 6,6 | 3,5
Нитрид кремния (спеченный под давлением газа) | 440 | 2,9 | 3,5
α-карбид кремния | 420 | 2-3 | 4,1
β-карбид кремния | 530 | 2,4 | 4,1
Карбид кремния ГП | 880 | 3,9 | 4,2
Диоксид циркония ЧС | 700 | 8 | 10,2
Оксид алюминия трансформационно-упрочненный диоксидом циркония | 900 | 8 | 7
Волокна карбида кремния в литиевом алюмосиликатном стекле | 620 | 15 | 1-4

## Slide 12
Типичные значения трещиностойкости для различных материалов
Материал | K1c, МПа | Критический размер трещины, мкм
Оксид алюминия | 3,5-4,0 | 25-33
Спеченный карбид кремния | 3,0-3,5 | 18-25
Карбид кремния ГП | 4,0-6,0 | 33-74
Спеченный нитрид кремния | 4,0-6,0 | 33-74
Сиалон | 4,0-6,0 | 33-74
Оксид алюминия – карбид титана | 4,2-4,5 | 36-41
Карбид кремния – борид титана | 4,5 | 41
Нитрид кремния – карбид титана | 4,5 | 41
Оксид циркония – оксид магния | 9-12 | 165-294
Оксид циркония – оксид иттрия | 6-9 | 74-165
Оксид алюминия – оксид циркония | 6,5-15 | 86-459
Оксид алюминия – карбид кремния (нитевидные кристаллы) | 8-10 | 131-204
Волокна карбида кремния в боросиликатном стекле | 15-25 | -
Волокна карбида кремния в карбиде кремния | 8-15 | -
Алюминий | 33-40 | -
Сталь | 44-66 | -
Материал |  | Критический размер трещины, мкм
Оксид алюминия | 3,5-4,0 | 25-33
Спеченный карбид кремния | 3,0-3,5 | 18-25
Карбид кремния ГП | 4,0-6,0 | 33-74
Спеченный нитрид кремния | 4,0-6,0 | 33-74
Сиалон | 4,0-6,0 | 33-74
Оксид алюминия – карбид титана | 4,2-4,5 | 36-41
Карбид кремния – борид титана | 4,5 | 41
Нитрид кремния – карбид титана | 4,5 | 41
Оксид циркония – оксид магния | 9-12 | 165-294
Оксид циркония – оксид иттрия | 6-9 | 74-165
Оксид алюминия – оксид циркония | 6,5-15 | 86-459
Оксид алюминия – карбид кремния (нитевидные кристаллы) | 8-10 | 131-204
Волокна карбида кремния в боросиликатном стекле | 15-25 | -
Волокна карбида кремния в карбиде кремния | 8-15 | -
Алюминий | 33-40 | -
Сталь | 44-66 | -

## Slide 13
Ползучесть
Ползучесть, или крип - это необратимая без изменения сплошности деформация тела под действием постоянного напряжения и постоянной повышенной температуры.
Ползучесть оцени­вают в единицах скорости деформации :
где – начальная длина тела; – изменение длинны; – время.
Notes: Скорость деформации дб с точкой на верху над буквой.

## Slide 14
Причины возникновения ползучести
Во время нагревания керамики под нагрузкой, после накопления необратимой деформации, происходит разрушение. Причины этого:
скольжение кристаллов;
концентрация напряжений на границах зерен;
изменение формы зерен;
сегрегация примесей;
присутствие других фаз;
поры на границах зерен;
перемещения дислокаций.

## Slide 15
Зависимость деформации от времени

## Slide 16
Зависимость деформации от времени
На кривой выделяют:
мгновенную деформацию εМ ( наблюдается сразу после нагружения);
3 характерные стадии:
первичная («неустановившаяся») – отрезок AB (происходит уменьшение ползучести при увеличении деформации, при это образуется внутризеренная субструктура);
вторая («установившаяся») – участок BC (ползучесть постоянна);
третья – отрезок CD (период кратковременной ползучести, на котором ползучесть увеличивается вплоть до разрушения образца).

## Slide 17
Виды ползучести
диффузионная дислокационная
~ – аморфная ползучесть
ползучесть Кобла (по границам)
к
диффузионная
ползучесть Набарро-Херринга (по объему)
дислокационная
Notes: Нет ползучести Кобла и Набарро-Херринга, дислокационной ползучести. Классификация как в лекциях.

## Slide 18
Механизмы ползучести
По характеру деформации при ползучести выделяют две группы механизмов:
«решеточные» (не зависят от размера зерен, =0);
«граничные» (зависят от числа границ, ≠0).
Процессы характеризуются различными параметрами в уравнении Эвансона и Ленгдона:
где – безразмерная константа; – коэффициент решеточной диффузии; – модуль сдвига; ; - атомный объем, k – постоянная Больцмана; – температура; – размер зерна; – напряжение; ; – экспонента напряжения при пластическом течении.
Notes: Нет ползучести Кобла и Набарро-Херринга, дислокационной ползучести. Классификация как в лекциях.

## Slide 19
Механизмы ползучести
Если одновременно, независимо действуют несколько механизмов ползучести, то суммарная ее величина является результирующей:
Если один механизм определяет другие и процессы последовательны, то суммарную ползучесть определяют:
При последовательном действии двух механизмов определяющим будет наиболее медленный, при этом суммарная ползучесть ровна:
(),
где - ползучести при двух механизмах.

## Slide 20
Факторы влияющие на ползучесть
Температура и напряжение. Повышение температуры и напряжения способствуют усилению ползучести, изменяются и механизмы ползучести. Данные по ползучести представляют в виде диаграмм механизма деформации. На рисунке представлена карта деформации периклазовой керамики при напряжении сдвига 20-80 МПа.

## Slide 21
Факторы влияющие на ползучесть
Пористость. При увеличении пористости происходит значительное усиление ползучести, это связано у уменьшением реального поперечного сечения образца. Воздействие пористости на ползучесть представляется в виде:

## Slide 22
Факторы влияющие на ползучесть
Наличие многих фаз и стекла. Действие стеклофазы зависит от смешиваемости кристаллической фазы.
При плохом смачивании возможно образование самосвязанной структуры керамики, которая обладает высоким сопротивлением ползучести.
При хорошем смачивании, каждый кристалл окружен слоем стекла и поведение керамики при ползучести будет определяться вязким течением стекла, в какой-то мере заторможенном присутствием кристаллической фазы. Ползучесть стеклообразных материалов выражают:
.

## Slide 23
Методы определения ползучести
Ползучесть керамических материалов определяют в основном при сжатии или изгибе, так как эти методы отличаются простотой и не требуют слишком тщательной обработки испытуемых образцов.
Испытания при сжатии проводят на цилиндрических образцах (D = 36 мм и h = 50 мм). Цилиндрические образцы стандартных размеров устанавливают в печи и нагревают до заданной температуры. После этого нагружают образец и регистрируют его деформацию в течение длительного времени. Колебания температуры не должны превышать ± 10 °С. Торцы образца должны быть строго плоскопараллельными и тщательно подшлифованными, т.к. от этого зависит точность определения деформации.

## Slide 24
Методы определения ползучести
Определение ползучести при изгибе. Для проведения испытаний в воздушной среде используют установку, включающую печь с нагревателями из карбида кремния и автоматический регулятор температуры, поддерживающий в печи температуру с точностью ± 5 °С.

## Slide 25
Ползучесть некоторых видов керамики при испытании на изгиб
Виды керамики | Ползучеть мм/мм‧ч‧105 при 1300°C и нагрузке 12,6 МПа
Корунд | 0,013
Бромеллит | 30
Периклаз | 3,3
Шпинель | 0,1
Бадделеит с добавкой оксида иттрия | 3
Нитрид кремния ГП | 5 (при 1350 – 1500°C)
Карбид кремния ГП | 0,2 (при 1500°C, нагрузка 3 МПа)
Кварцевое стекло | 20000
Теплоизоляционный огнеупор | 100000

## Slide 26
Библиографический список
Н.Т. Андрианов, А.В. Беляков, В.Л. Балкевич, А.С. Власов, И.Я. Гузман, Е.С. Лукин, Ю.М. Мосин, Б.С. Скидан. Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Я. Гузмана. — М.: OOO РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. – 496 с.
Л.И. Сычева, Е.Н. Потапова, Д.О. Лемешев, Н.Ю. Михайленко, А.И. Захаров, И.Н. Тихомирова, А.В. Беляков, Е.Е. Строганова. Практикум по технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Макарова. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. — 270 с.

## Slide 27
Библиографический список
3. У. Д. Кингери. Введение в керамику. Издательство второе./Перевод с английского к.т.н. А. И. Рабухина и В. К. Яновского, под редакцией академика АН УССР, чл.-корр. АН СССР П. П. Будникова и д.т.н. проф. Д. Н. Полубояринова, — М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ», 1967. – 501 с.

## Slide 28
Спасибо за внимание