## Slide 1
Технология хозяйственно-бытовой керамики

## Slide 2
Санитарно-технические изделия (умывальники, столы, унитазы, ванны и др.) отличаются большими размерами и массой. Поэтому к их прочности и термостойкости предъявляются особо высокие требования, которые должны быть обеспечены тщательной подготовкой сырьевых шихт, а также особыми режимами сушки и обжига.
Изготавливают санитарно-технические изделия из фарфоровых, полуфарфоровых и фаянсовых масс, которые отличаются составом, степенью спекания и пористостью. Фаянсовые изделия имеют мелкозернистую пористую структуру, окраску белую или любую светлую однородную. Фаянс не просвечивает на свету и в неглазурованном виде впитывает и пропускает воду. Фарфоровые изделия имеют плотную спекшуюся структуру, цвет белый. Фарфор в тонком слое просвечивает на свет и не пропускает воду даже в неглазурованном виде. Полуфарфор занимает по свойствам промежуточное положение между фарфором и фаянсом.
Основным сырьем для производства санитарно-технических изделий служат беложгущиеся огнеупорные глины, каолин, кварц, полевой шпат. За счет разного их соотношения в шихте обеспечивается различная степень спекания изделий.
Технологии хозяйственно-бытовой керамики

## Slide 3
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Наименование | Содержание, % |  | 
 | В твердом фаянсе | В полуфарфоре | В санитарном фарфоре
Глинистые материалы | 45 – 50 | 48 – 50 | 45 – 50
Кварц | 40 – 50 | 40 – 45 | 30 – 35
Полевой шпат | 5 – 10 | 7 – 12 | 18 – 22
Составы масс для изделий санитарно-технической керамики

## Slide 4
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Схема автоматизированной линии по изготовлению плоской посуды методом изостатического прессования:
1 – приготовление пресс-порошка; 2 – изостатическое прессование; 3 – электростатическое глазурование; 4 – печь для однократного обжига

## Slide 5
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Сырьевые материалы подвергают тщательной переработке: помолу, отмучиванию, просеиванию с целью получения тонкоизмельченной шихты. Готовят массы, как правило, шликерным способом.
Изделия санитарно-технической керамики отличаются сложными формами. Поэтому их формуют, в основном, способом литья в пористые (чаще гипсовые) формы, где в течение определенного времени происходит «набор массы», то есть процесс образования на стенках пористой формы уплотненного и до некоторой степени обезвоженного слоя минерального вещества за счет отсоса влаги внутрь пор формы вследствие капиллярного давления.
Различают два варианта шликерного литья (сливной и наливной):
При сливном способе после набора на внутренней стороне формы уплотнившегося слоя массы требуемой толщины оставшийся шликер выливают из формы. Его применяют для формирования полых тонкостенных изделий с толщиной стенки 3 – 5 см.
При наливном способе процесс набора массы продолжается до тех пор, пока ею не будет заполнена вся полость формы. Значительная убыль объема шликера за счет удаления из него воды компенсируется его периодической доливкой или непрерывным поступлением из заранее заполненной воронки, стоящей над формой. Этот вариант применяют для изготовления массивных сплошных изделий, а также полых толстостенных деталей. Формы при наливном способе должны быть обязательно разъемными для выгрузки сформированного полуфабриката.

## Slide 6
Схема способов литья шликера в формы: а - сливной:1 - залитая форма; 2 - форма, перевернутая после набора массы; 3 - изделие; б - наливной: 1 - залитая сборная форма; 2 - изделие
Технологии хозяйственно-бытовой керамики

## Slide 7
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
При наборе массы основное сопротивление процессу отсоса влаги из шликера оказывает уже возникший в пристеночном пространстве структурированный уплотненный слой. Скорость фильтрации воды через него и набор массы снижаются во времени по мере увеличения толщины стуктурированного слоя. Общая продолжительность набора массы примерно пропорциональна квадрату толщины последней. Поэтому при литье массивных изделий время набора массы — основной фактор, лимитирующий производительность всей технологии.
Достоинством сливного способа является относительная простота конструкции формы (она неразборная), меньшее количество технологических операций в процессе формования, более легкие условия труда, а также возможность механизации и автоматизации формовки. Недостатки этого метода — повышенный расход шликера, замедленный по сравнению с наливным способом процесс набора массы (вследствие меньшей поверхности соприкосновения заготовки со стенками формы), возможность дефекта разнотолщинности. Как при сливном, так и при наливном методе литья после окончания основного фильтрационного процесса диффузия воды из заготовки в форму продолжается. Этот процесс сопровождается уменьшением влажности заготовки, а, следовательно, и ее усадкой, что облегчает отделение заготовки от формы. В зависимости от вида изделия длительность набора требуемой толщины стенки изделия составляет 1—3 ч. Изделие выдерживают в формах дополнительно 7—16 ч для закрепления заготовки, затем ее вынимают из форм, подвяливают, оправляют (обрезают кромки) и направляют на сушку в камерные, тоннельные или люлечные сушила. Последние в производстве керамической сантехники получили наиболее широкое применение.

## Slide 8
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Люльки передвигаются по монорельсу, приваренному к верхней части сушила. Изделия стоят в люльках на деревянных поддонах. Теплоноситель подается с помощью приточной системы, циркуляционных установок и через окна в поду камер. Отработанный теплоноситель удаляется осевым вентилятором через вытяжной зонт в потолке первой камеры.
Тепловой режим в люлечной сушилке поддерживается автоматически по сигналам термометров сопротивления через исполнительные механизмы, связанные с регулирующими заслонками на трубопроводах, путем изменения количества подаваемого теплоносителя, а также посредством разбавления последнего холодным воздухом. Преимущества таких сушилок: простота их обслуживания, небольшие габариты, сокращенные режимы сушки (10-12 ч), малое количество брака и обеспечение поточности технологии.
После сушки изделия зачищают наждачной шкуркой, обдувают сжатым воздухом для удаления пыли и глазуруют путем окунания в чаны с глазурью или с помощью пульверизатора. Покрытые глазурью изделия загружают на этажерочные вагонетки и обжигают в тоннельных печах. Температура обжига для фаянсовых изделий 1250 – 1280 °С, для мягкого фарфора — 1250-1300 °С, для твердого фарфора – 1300-1450 °С.

## Slide 9
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Типичная кривая обжига фарфора и температурно-газовый режим:
1 – досушка;
2 – прогрев;
3 – выдержка;
4 – восстановительный огонь;
5 – нейтральный огонь;
6,7 - охлаждение

## Slide 10
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Водопоглощение санитарно-технической керамики составляет:
для фаянса — 10—12%,
полуфарфора — 3—5%,
фарфора — 0,2—0,5%,
Прочность при сжатии составляет:
для фаянса — 100 МПа,
полуфарфора — 180—200 МПа,
фарфора — 400—500 МПа.
Изделия должны иметь белый либо светло-желтоватый цвет, правильную форму, гладкую и чистую поверхность без искривлений, равномерно покрытую глазурью.

## Slide 11
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Бытовая или хозяйственная тонкая керамика в основном представлена различными видами посуды (тарелки, чашки и др.), а также декоративными изделиями. По составу сырьевых масс и принципиальной технологической схеме производства она достаточно близка другим видам тонкой керамики. Однако есть два существенных отличия.
Бытовая керамика в основном тонкостенные изделия, полуфабрикату которых при погружении в глазурную массу угрожает размокание. Поэтому перед глазурованием их подвергают первичному (утильному) обжигу, температура которого меняется в зависимости от состава массы — фаянс или фарфор. Этот вид изделий имеет повышенную эстетическую значимость, поэтому в технологической схеме появляется дополнительная операция — декорирование изделий различными способами. Отличия технологии бытового фаянса и фарфора, кроме традиционной разницы в составах масс, состоят в соответствующем подборе состава глазурей и выборе температур первичного (утельного) и вторичного (политого) обжига. Сравнительно невысокая температура обжига фаянса при более низкой плотности изделий позволяет применять легкоплавкие глазури и соответственно использовать широкую палитру подглазурных красок по сравнению с изделиями из фарфора.

## Slide 12
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Непластичные
Мокрое измельчение
Грубое дробление
Грубое дробление
Распускание в воде
Среднее дробление
Пластичные
Смешивание
Магнитная сепарация
Непластичные
Сепарация
Грубое дробление
Грубое дробление
Сушка
Сухое измельчение
Пластичные
Смешивание
Увлажнение
Сухое измельчение
Схема приготовления масс
Мокрый способ
Сухой способ

## Slide 13
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Готовят керамические массы из высококачественного чистого сырья шликерным способом. Изделия плоской формы (тарелки, блюда и др.) и полые изделия (чашки и др.) формуют из пластических масс, получаемых из шликеров последовательно на фильтрпрессах и вакуумных ленточных прессах способом раскатки в гипсовых или пластмассовых формах с помощью формующих шаблонов, врезающихся штемпелей или роликов. Если шаблон формует внутреннюю поверхность изделия, то такой способ называется «формованием в форму», а если внешнюю — то «на форму». Порция керамической массы под нажимом шаблона, имеющего профиль, являющийся зеркальным отображением требуемой формы, равномерно распределяется по поверхности гипсовой формы. Избыток массы вытесняется, образуя «бахрому» над верхней кромкой, которая в конце формования срезается специальным резцом. Избыток влаги из массы отсасывается в ходе формования пористой гипсовой формой, при этом сырец несколько уплотняется и приобретает механическую прочность, достаточную для транспортировки и дальнейшей обработки.
Части изделий сложной формы: ручки чашек, носики чайников и другие формуют литьем. Отдельные части склеивают в целое изделие шликером с добавкой 0,5% декстрина.

## Slide 14
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Для тонкостенных изделий наиболее эффективна радиационная или инфракрасная сушка. После сушки изделия подвергают в тоннельных или конвейерных печах утильному обжигу: фаянсовые — при температуре 1220— 1280 °С, фарфоровые — 850—950 °С. Затем изделия глазуруют и обжигают вторично: фаянс при 1100— 1150 °С, фарфор — 1320—1350 °С. Повышенная температура утильного обжига фаянса (по сравнению с фарфором ) обусловлена пониженным содержанием плавней в массе и необходимостью более плотного спекания.
Декорирование изделий в зависимости от их назначения и вида декоров производят либо до политого обжига либо после. Для декорирования применяют керамические краски — смеси окрашенных соединений (пигментов) со специальными плавнями.
Различают краски — подглазурные и надглазурные. Первые наносят на изделие до глазурования и обжига, вторые — на глазурованное обожжённое изделие и закрепляют обжигом в муфельных или электропечах при 600—900°С.
Схема декорирования: а - подглазурного, б - межглазурного, в - надглазурного; 1 — краска, 2 — глазурь, 3 — материал изделия (фарфор, фаянс, майолика, каменная масса)

## Slide 15
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Подглазурные краски главным образом применяют для декорирования фаянса. В их состав вводят пигменты, устойчивые к воздействию глазури при обжиге — силикаты и алюминаты Со, Ni, Fe, а также оксиды Cr, Ti, V. Обычно подглазурные краски смешивают с 20 % глазурной фритты и наносят на изделия, прошедшие утельный обжиг. Раскрашенные изделия глазуруют и подвергают политому обжигу, при котором краски закрепляются на изделии. Такой способ декорирования обеспечивает его высокую долговечность.
Надглазурные краски наиболее распространены. Они предназначены для декорирования и фарфора, и фаянса. Это смесь пигментов (оксиды Cr, Fe, Мп, Со, Sb, Сu и др.) с флюсами — специальными плавнями, обеспечивающими закрепление красок на глазурованном изделии и придающими им блеск. Для каждой краски подбирается флюс, неразрушающий ее при обжиге. В состав флюсов (наряду с кремнеземом) вводят оксиды свинца и бора. Флюсы плавят в тигельных печах, а затем измельчают совместно с пигментом в небольших шаровых мельницах с фарфоровыми барабанами и шарами. Содержание флюса в краске может достигать 70— 80% (масс). Надглазурные краски обличаются более широкой и яркой палитрой, однако менее устойчивы к внешнему воздействию.
Декорирование осуществляют декалькоманией, печатью, аэрографией, шелкографией, штампом, отводкой, ручной раскраской, золочением, а также цветными глазурями и люстрами.

## Slide 16
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Декалькомания — декорирование путем перенесения на изделия многоцветных рисунков (деколей), отпечатанных литографским способом на специальной бумаге керамическим красками. Участки изделий, на которые наносятся рисунки, смазывают специальной мастикой и слегка подсушивают, затем приклеивают рисунки и обжимают их мокрой губкой. Остатки бумаги и следы гуммированной пленки смывают 50%-ным раствором аммиака. Вымытые изделия подсушивают.
Печать — способ декорирования, заключающийся в перенесении на изделия одноцветных рисунков, отпечатанных на тонкой бумаге керамическими красками. Рисунки, предварительно выгравированные на медных валах или стальных досках, после заполнения полученного рельефа краской переводят на бумагу. Затем бумагу с полученными отпечатками разрезают на отдельные рисунки, которые во влажном состоянии переводят на изделия при помощи войлочных валиков, прокатываемых по бумаге. После этого влажную бумагу отделяют, а красочный контур, остающийся на изделиях, закрепляют обжигом.
Аэрография (шелкография) — декорирование изделий преимущественно из полуфарфора и фаянса, предназначенных для предприятий общественного питания. Этот способ основан на использовании трафаретов из плотной и прочной шелковой ткани, на которую наносят отверстия (просечки), соответствующие заданному рисунку. Трафарет накладывают на изделие и по нему прокатывают валик, смазанный краской. Краска продавливается через отверстия в трафарете и на изделии остается одноцветный рисунок заданной конфигурации.

## Slide 17
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Печать
Аэрография
Декалькомания

## Slide 18
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Штамп — способ декорирования с помощью резиновых штампов. Краску наносят на стеклянную пластинку и обмакивают в нее штамп, наклеенный на мягкую губчатую резиновую подушку. Затем штамп прижимают к изделию, оставляя на нем отпечаток рисунка.
Отводка — способ декорирования бортов, ручек и других выступающих частей изделий полосками разной ширины, наносимыми керамическими красками либо золотом вручную кистью. Отводку тел вращения (тарелок, чашек, блюдец) выполняют на вращаемой от руки шайбе.
Ручная раскраска — способ декорирования дорогих и штучных изделий нанесением вручную сложного рисунка, выполняемый высококвалифицированными мастерами-художниками. Ручную раскраску зачастую применяют в совокупности с другими способами декорирования.
Золочение — способ декорирования преимущественно фарфоровых и фаянсовых изделий. Различают два способа нанесения золота на глазурованные изделия — порошковый и с помощью «жидкого» золота. При первом способе осажденное порошковое металлическое золото, смешанное с плавнем (Bi2O3) и лавандовым маслом наносят на изделие, а затем обжигают в муфельной печи. В результате плавления Bi2O3 золото закрепляется на поверхности глазури. Позолота при этом получается матовой, поэтому ее полируют тонкодисперсным кремнеземом или гладким агатовым пестиком.
Препараты «жидкого» золота представляют собой растворы его органических соединений. Их наносят на глазурованную поверхность изделий кистью и медленно высушивают. При обжиге (750— 800°С ) золото восстанавливается из соединений и на поверхности изделий появляется тонкая пленка блестящего золота. Этот способ позволяет существенно снизить расход последнего.

## Slide 19
Технологии хозяйственно-бытовой керамики
Штамп
Ручная раскраска
Отводка

## Slide 20
Спасибо за внимание !!!