## Slide 1
Технологии изделий из фарфора и фаянса

## Slide 2
Историческая справка
История возникновения фарфора загадочна и скрыта во тьме веков. Как известно, фарфор впервые появился в Китае приблизительно за два века до Новой Эры. Секрет производства фарфора китайцы берегли столь тщательно, что, несмотря на многочисленные попытки европейцев, раскрыть этот секрет не удалось. Настойчивость этих попыток объясняется невероятной стоимостью фарфора, превосходящей стоимость золота. Например, за столовый сервиз на 36 персон саксонский курфюрст Август отдал полк солдат в полном снаряжении.
Многочисленные попытки европейских учёных получить собственный фарфор долго не увенчались успехом. В Италии начали производить изделия (в г. Фаэнса) по структуре близкие к современному фаянсу. Во Франции наладили производство так называемого севрского фарфора, который на самом деле представлял матовое глушенное стекло, своим видом напоминающее фарфор. Лишь в 1708 г., вероятно совершенно случайно, алхимик саксонского курфюрста Августа Иоганн Бетгер получил изделия, близкие по своим свойствам к классическому фарфору, после чего производство фарфора в Европе начало бурно развиваться во многих странах.
В России пытались наладить производство фарфора, приглашая иностранных мастеров, однако эти попытки оказались неудачными. Дело изменилось, когда за разработку составов фарфоровых масс принялись русские учёные. Благодаря исследованиям Д.И. Виноградова и М.В. Ломоносова были разработаны составы фарфоровых масс на основе отечественного сырья, а также составы сырых глазурей. В 1744 году в Петербурге был построен первый завод по производству фарфора (ныне завод имени М.В. Ломоносова), поставляющий продукцию ко двору его императорского величества.

## Slide 3
Историческая справка
В дальнейшем развитие фарфорового производства в России достигло нового уровня благодаря деятельности Ф.Я. Гарднера, построившего первый частный завод в с. Вербилки (ныне Дмитровский завод), выпускавший парадные сервизы, замечательную посуду, разнообразную миниатюру. Наибольший вклад в производство фарфоровых и фаянсовых изделий внесли братья Кузнецовы, монополизировавшие в России почти все частные заводы и построившие крупнейшие в Европе Дулевский фарфоровый и Конаковский фаянсовый заводы.
После революции, находившиеся в разоренном состоянии фарфоровые заводы начали постепенно восстанавливать производство, особенно после создания Государственного научно-исследовательского института керамической промышленности (ГИКИ). Трудами ученых которого были разработаны составы масс исключительно на основе отечественного сырья, а фарфор и фаянс по своему качеству не только не уступал зарубежным аналогам, но в значительной степени их превосходил.
В данный момент Дулевский фарфоровый завод до сих пор функционирует и ведет активную деятельность в рамках изготовления широкоизвестной продукции, в то же время Конаковский фаянсовый завод заброшен. На базе художественной лаборатории завода работает компания «Конаковский Фаянс».

## Slide 4
Что же такое фарфор?
Фарфор – спекшийся тонкозернистый, водо- и газонепроницаемый керамический материал с блестящим раковистым изломом, обладающий просвечиваемостью в тонких слоях. Его производят из традиционных трехкомпонентных масс, включающих глинистый компонент (каолин и беложгущуюся пластичную глину), кварц и полевой шпат. По содержанию плавней (полевого шпата) различают мягкий (с температурой политого обжига 1250-1350 ºС) и твердый фарфор (с температурой политого обжига 1400-1450 ºС). В массах для твердого фарфора содержание полевого шпата обычно составляет ~ 25, а в случае мягкого фарфора – до 35 масс.%
По назначению различают хозяйственный и художественный, санитарно-строительный, для химической посуды, жаростойкий и электрофарфор. Лучшие сорта бытовой керамики и изделия технического назначения производят из твердого фарфора; они обладают высокими прочностью, химической стойкостью, термостойкостью, жаростойкостью и диэлектрическими характеристиками. Для улучшения электрофизических свойств фарфора часть полевого шпата в используемых массах заменяют на глинозем, циркон или бесщелочные фритты. Из мягкого фарфора производят хозяйственные и художественные, а также санитарно-строительные изделия.
Сырьевые материалы | Состав, масс.% |  | 
 | Фарфор твердый хозяйственный | Фарфор твердый электротехнический | Фарфор мягкий полевошпатовый
Глинистое вещество Кварц Полевой шпат | 40-50 20-30 20-25 | 40-50 30-40 20-30 | 30-40 25-40 30-36
Составы масс для производства фарфора

## Slide 5
Химический состав
Материал | Массовое содержание, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Al2O3 | TiO2 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | п.п.п
Просяновский обогащенный каолин | 38,19 | 0,30 | 49,96 | 0,44 | 0,26 | 0,05 | следы | следы | 0,13 | 13,51
Часов-Ярская глина | 31,50 | 0,81 | 54,31 | 1,16 | 0,81 | 0,48 | 2,40 | 0,60 | 0,05 | 8,65
Трошковская глина | 35,86 | 0,62 | 48,32 | 0,94 | 0,71 | 0,84 | 0,80 | 0,48 | 0,22 | 11,21
Латненская глина | 35,14 | 2,00 | 48,35 | 0,94 | 0,70 | 0,20 | 0,23 | 0,18 | 0,21 | 12,10
Огланлинский бентонит | 14,50 | следы | 68,85 | 1,30 | 5,80 | 3,00 | 0,48 | 1,90 | -- | 5,20
Химический состав глин и каолинов, используемых в производстве фарфора
С распадом СССР, многие керамические предприятия стали испытывать дефицит в поставках высококачественного глинистого сырья, поскольку их основные запасы сосредоточены на Украине. В настоящее время происходит постепенный переход на использование российских месторождений глинистых минералов, особенно при производстве сантехнических изделий, в частности Кировский завод сантехники использует каолин Кыштымского месторождения. Некоторые предприятия используют каолин из месторождения Журавлиный Лог.

## Slide 6
Химический состав
В качестве плавней, практически, все заводы используют пегматиты, содержащие, как уже было сказано, твердые растворы калий-натриевых полевых шпатов, реже кварц-полевошпатовые концентраты.
Химический состав полевых шпатов и пегматитов, используемых в производстве фарфора
Материал | Массовое содержание, % |  |  |  |  |  |  | 
 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | п.п.п
Чупинский микроклин | 67,17 | 14,17 | 0,11 | 0,19 | следы | 12,95 | 1,67 | 0,28
Нарын-Кунтинский микроклин | 65,27 | 19,8 | 0,05 | 0,32 | 0,05 | 14,92 | следы | 0,16
Талды-Курганский шпат | 67,23 | 18,42 | 0,19 | 0,45 | 0,21 | 10,18 | 3,11 | 0,21
Вишневогорский пегматит | 74,52 | 14,06 | 0,64 | 2,12 | 0,32 | 6,38 | 3,68 | 0,44
Енский пегматит | 73,22 | 15,62 | 0,56 | 2,37 | 0,36 | 3,4 | 4,0 | 0,30

## Slide 7
Химический состав
В качестве отощителей наиболее часто используются кристаллические кварциты, реже кварцевые пески с минимальным содержанием оксидов железа, например, пески Люберецкого месторождения или пески, полученные после обогащения каолинов. В производстве некоторое количество отощителей заменяют боем брака готовых изделий.
Материал | Массовое содержание, % |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | п.п.п
Мурманский кварц | 98,5-99,8 | 0,8-0,9 | 0,02-0,2 | -- | -- | 0,0-0,09 | -- | -- | 0,2
Люберецкий песок | 97,7-98,7 | 0,5-1,6 | 0,02-0,3 | следы | 0,0-0,5 | 0,0-0,3 | -- | -- | 0,1-0,2
Часов-Ярский песок | 99,4-99,8 | 0,1-0,5 | 0,0-0,03 | следы | 0,0-0,2 | следы | -- | -- | 0,1
Просяновские отходы | 91,1 | 5,8 | 0,07 | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 1,96 | -- | 0,2
Глуховецкие отходы | 96,5 | 1,4 | 0,05 | 0,06 | 1,2 | 0,07 | 0,01 | -- | 0,8
Гусевские вторичные кварциты | 71,7-80,2 | 12,1-18,7 | 0,2-0,9 | 0,1-0,3 | 0,1-0,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,4 | 2,1-3,7 | 4,7-5,0
Химический состав отощителей, используемых в производстве фарфора

## Slide 8
Технология производства фарфора
Все заводы по выпуску фарфора в нашей стране используют метод раздельного массоприготовления, по которому основной глинистый компонент массы – каолин предварительно распускается в шликер влажностью 50-55 % в бассейнах роспуска с помощью лопастных пропеллерных мешалок при непрерывном перемешивании.
Последовательность операций при роспуске глинистых материалов (каолина, глины, бентонита)
Схема машины ФММ-10М
1 — загрузочная воронка; 2, 5 — трубопроводы подачи электролитов; 3 — корпус машины; 4 — подпружиненная плита; 6 — электродвигатель; 7 — карман для недробильных кусков (отходов); 8 — штурвал люка кармана; 9 — ребристая плита; 10 — ротор; 11 — била ротора; 12 — коллектор слива готовой суспензии
При непрерывном роспуске глинистых материалов длительность, трудоемкость роспуска и влажность суспензии снижаются, расход электроэнергии сокращается в 1,5—2 раза.

## Slide 9
Технология производства фарфора
Склад плавней
Приемный бассейн
Шаровая мельница
Ситовое обогащение
Электромагнитное обогащение
Приемный бассейн
Ситовое обогащение
Электромагнитное обогащение
Фильтр-пресс
Оправочный и чистильный станок
Конвейерная или туннельная сушилка
Конвейерная или туннельная печь
Глазуровочная машина
Муфельная, туннельная или конвейерная печь
Станки и автоматы для нанесения декора
Шлифовальные станки и автоматы
Туннельная печь
Склад сырья
Склад отощителей
Машина роспуска
Приемный бассейн
Ситовое обогащение
Электромагнитное обогащение
Автомат-упаковщик
Склад готовой продукции
Вакуумная массомялка
Литейные конвейеры
Глазуровочная машина подглазурного декора
Пластичная масса
Жидкая масса
Технологическая схема производства фарфора

## Slide 10
Технология производства фарфора
Непластичные минералы – плавни и отощители совместно с 8 – 10 % беложгущейся глины размалываются в шаровых футерованных мельницах корундовыми или уралитовыми шарами мокрым способом до остатка на сите № 0063 не более 0,5-1,0 %, после чего сливаются в приемный бассейн, также при непрерывном перемешивании лопастными пропеллерными мешалками.
Шаровая мельница и ее футеровка
В недалеком прошлом, когда на заводы плавни и отощители поступали в крупных кусках, для облегчения дробления куски предварительно разогревались до 600-700 ºС, после чего их поливали водой. Полиморфные превращения кварцсодержащих минералов приводили при нагреве и резком охлаждении их к возникновению таких напряжений, что куски разрушались на достаточно мелкие частицы, которые затем размалывали в щековых или конусных дробилках до размеров не более 10 мм.
В настоящее время ГОКи (горно-обогатительные комбинаты) поставляют на заводы порошкообразные материалы и надобность в грубодисперсном дроблении отпала

## Slide 11
Технология производства фарфора
Готовые шликера – каолиновый и из непластичных минералов сливаются в приемный бассейн, где перемешиваются лопастными пропеллерными мешалками до получения однородной гомогенизированной суспензии, которая затем подается в фильтр-пресс и обезвоживается до влажности 24 – 26 %. Перекачки шликеров из бассейна в бассейн и далее в фильтр-пресс сопровождаются ситовым и магнитным обогащением.
Установка магнитно-ситового обогащения СМК-327: 1 — вибросито СМК-329; 2 — ванночка; 3 — магнитные блоки; 4 — узел магнитной сепарации; 5 — сливной лоток
Часть полученного таким образом формовочного теста направляется на формирование изделий пластическим способом, а часть распускается дистиллированной водой в литейный шликер, для формования наиболее сложных изделий методом литья в гипсовые формы. Обычно для снижения влажности литейного шликера до величины не более 40 % используют разнообразные электролиты (соду, жидкое стекло, полифосфаты натрия и др.)
Формование изделий обычно осуществляют пластическим способом, шликерным литьем или обточкой предварительно подсушенных заготовок (в случае электроизоляторов).
Высушенный полуфабрикат подвергают утильному обжигу при 800 – 900 ºС, глазуруют (обычно сырыми полевошпатовыми глазурями), а затем подвергают политому обжигу.

## Slide 12
Технология производства фарфора
При обжиге фарфора протекают разнообразные и сложные процессы. Фарфоровый полуфабрикат, поступающий ан обжиг, состоит из относительно крупных зерен кварца и полевого шпата, распределенных в тонкозернистом глинистом веществе. В интервале 500 – 650 ºС заканчивается дегидратация глинистого вещества (каолинита), в результате чего образуется метакаолинит:
Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O → Al2O3 · 2SiO2 + 2H2O (1)
При дальнейшем нагревании полевой шпат образует с другими компонентами массы легкоплавкие эвтектики (расплав); кроме того между компонентами массы протекают твердофазовые реакции. В результате этих процессов обжигаемый материал при 800 – 900 ºС (т.е. задолго до плавления самого полевого шпата) приобретает некоторую прочность. Именно поэтому утильный обжиг фарфора проводят при указанной температуре. Полевой шпат начинает плавиться ~ 1150 ºС, но ввиду высокой вязкости образующегося расплава наиболее крупные зерна полевого шпата сохраняют свою индивидуальность (не расплываются) до ~ 1200 ºС. Полное расплавление зерен полевого шпата происходит лишь при ~ 1250 ºС. Примерно в этом же температурном интервале (1100-1250 ºС) происходит муллитизация ранее образовавшегося метакаолинита:
3(Al2O3 · 2SiO2 ) → 3Al2O3 · 2SiO2 + 4SiO2 (2)

## Slide 13
Технология производства фарфора
Образующиеся мелкие иглоподобные кристаллики первичного муллита пронизывают массу обжигаемого материала, создавая в нем армирующий упрочняющий скелет. Присутствующие в материалы зерна кварца вплоть до 1250 ºС по существу не претерпевают никаких изменений. Выше 1250 ºС количество жидкой фазы в материалы заметно увеличивается в результате ее взаимодействия с метакаолинитом (образовавшимся по реакции (1)), а также с первичным муллитом и аморфным кремнеземом (образовавшимся по реакции (2)). Одновременно на зернах кварца появляются каемки. Свидетельствующие о его взаимодействии с жидкой фазой. В интервале от 1250 ºС до конечной температуры обжига в материалы наблюдается непрерывное увеличение содержания муллита. Это обусловлено как увеличением числа и размеров кристаллов первичного муллита, так и пересыщением жидкой фазы, приводящим к кристаллизации из нее вторичного муллита. Кроме того, в этом же температурном интервале продолжается растворение зерен кварца и их фазы (образующей после охлаждения стекловидную фазу), муллита, остатков зерен кварца и замкнутых пор (2-5 об.%)
Соотношение между фазами, входящими в состав фарфора, предопределяет его важнейшие свойства. Так, муллит является важной составляющей фарфора, поскольку от содержания муллита в материале зависят его механическая прочность, термостойкость, химическая стойкость и электрофизические свойства. Остаточные (нерастворенные) зерна кварца также являются немаловажной фазой, поскольку вместе с муллитом они образуют в материале армирующий скелет, препятствующий деформации изделий на завершающей стадии обжига. Стекловидная фаза, присутствующая в фарфоре в значительных количествах (до 60 об.%), предопределяет просвечиваемость художественных изделий, но в то же время снижает механическую прочность, жаростойкость и диэлектрические свойства изделий технического назначения. Наконец, поры несколько снижают прочность и просвечиваемость изделий.

## Slide 14
Технология производства фарфора
Существенное значение имеет не только температурно-временной режим обжига изделий, но и создание определенной газовой среды в различных периодах обжига.
По характеру газовой среды различают три периода обжига фарфора:
В первом периоде (нагрев до 1040 ºС) в печи создают окислительную газовую среду. Концентрация CO2 в продуктах сгорания топлива в этом периоде составляет 10-14 %. Цель окислительного периода обжига – предупредить осаждение сажистого углерода, образующего при сгорании топлива, в порах спекающихся изделий. Однако примеси соединений железа, содержащиеся в массе, во время окислительного периода переходят в окисную форму (окисляются до Fe2O3), из-за чего изделия приобретают желтоватую окраску.
В связи с этим, во втором периоде обжига (в интервале от 1040 ºС до 1200-1250 ºС) в печи создают восстановительную газовую среду. В этом периоде контролируют концентрацию CO в продуктах сгорания топлива, поддерживая ее равной 2-6 %. В восстановительном периоде соединения железа переходят из окисной в закисную форму (восстанавливается до FeO) еще до закрытия пор, благодаря чему существенно повышается белизна изделий, так как закисные соединения железа имеют голубоватую окраску.
Наконец, в третьем периоде обжига (выше 1200-1250 ºС) в печи поддерживают нейтральную газовую среду.

## Slide 15
Технология производства фарфора
После осмотра и сортировки обожженные изделия поступают на глазурование, методом окунания, сырой прозрачной глазурью и направляются на политой обжиг при 1350-1450 ºС в зависимости от вида фарфора (мягкий или твердый) и после сортировки изделия следуют в цех росписи, где фарфор декорируется разнообразными способами.
Способы декорирования – ручная роспись, шелкография, деколькомания (переводные картинки), трафаретная печать, аэрография (нанесение рисунка с помощью сверхтонкого распыления) и отводка (нанесение золотого или голубого ободка на кромку вращающегося изделия).
Декорированный фарфор подвергается закрепительному обжигу при 600-800 ºС и после осмотра и разбраковки направляется на склад готовой продукции.
Наиболее широкое распространение получили такие виды декорирования фарфоровых и фаянсовых изделий бытового назначения, как подглазурное и надглазурное, реже применяются рельефный декор, декорирование цветными глазурями, эмалями, ангобами.
Схема декорирования: а - подглазурного, б - межглазурного, в - надглазурного; 1 — краска, 2 — глазурь, 3 — материал изделия (фарфор, фаянс, майолика, каменная масса)

## Slide 16
Технология производства фарфора
У нас в стране выпускается два вида фарфора – твердый и мягкий, отличающиеся как составом шихты, так и температурой политого обжига.
Материалы | Состав фарфора, масс.% | 
 | Полевошпатный фарфор | Костяной фарфор
Каолин и пластичная глина | 30 – 40 | 20 – 45
Кварц | 25 – 40 | 9 – 20
Полевой шпат | 30 – 36 | 8 – 22
Костяная зола | -- | 20 – 60
Состав масс для мягкого фарфора

## Slide 17
Технология производства фарфора
Материал | Состав, масс.% |  |  |  | 
 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ
Часов-Ярская глина | 9 | 13 | 20 | 4 | 16
Глуховецкий каолин отмученный | 41 | -- | 26 | -- | --
Просяновский каолин отмученный | -- | 23 | -- | 56 | 24
Кварц | 24 | 33 | 21 | 19 | 29
Полевой шпат | 21 | 24 | 16 | 19 | 20
Мел | -- | -- | -- | 2 | --
Фарфоровый бой | 5 | 7 | 17 | -- | 11
Состав масс для твердого фарфора

## Slide 18
Технология производства фарфора
Свойства фарфора регламентирует ГОСТ 28390-89 по следующим показателям:
Водопоглощение не более 0,2 %
Открытая пористость – 0-0,5
Средняя плотность (г/см2) – 2,25-2,50
Предел прочности при сжатии (МПа) – 350-800
Предел прочности при изгибе (МПа) – 60-140
Белизна – 55-60
Сосуды из фарфора должны быть прозрачными при толщине стенок до 2 мм и при ударе деревянной палочкой издавать долгий мелодичный звук.

## Slide 19
Технология производства фаянса
Фаянс, как и фарфор, представляет класс тонкокерамических изделий и, несмотря на относительно высокую пористость, имеет совершенную структуру, излом блестящий раковистый, дискретность частиц и пор незаметна невооруженным глазом.
Сырьем для производства фаянса, как и для фарфора, служит сырье исключительной чистоты, причем классический фаянс не содержит плавней, а в состав шихты входят только глинистые минералы и отощители. Примерный состав такого фаянса (масс. %) – 75 – 80 глинистых минералов и 20 – 25 кварцитов или кварцевого песка.
Однако многие заводы для повышения качества фаянса вводят в состав шихты 5 – 15 % плавней, переводя фаянс в класс полуфарфора.
Технологическая схема производства фаянса не отличается от технологии производства фарфора. Массоприготовление раздельное, каолин предварительно распускается в бассейне роспуска с помощью лопастных пропеллерных мешалок в шликер влажностью 50 – 55 %, а непластичные минералы совместно с 10 % глины размалываются в шаровых мельницах корундовыми или уралитовыми шарами мокрым способом до остатка на сите № 0063 не более 10 %, после чего сливаются в приемный бассейн, также снабженный лопастными пропеллерными мешалками, работающими непрерывно.
Подготовленные таким образом шликера перекачиваются в смесительный бассейн при непрерывном перемешивании, а затем поступают в фильтр-пресс и обезвоживаются до влажности 24 – 26 %. Часть массы поступает на формование пластическим способом, а часть распускается дистиллированной водой в литейный шликер и поступает в литейный цех, где изделия формуются методом литья в гипсовые формы.
После подвялки в естественных условиях изделия сушатся в камерных сушилках до влажности 2 –5 % и обжигаются утильным обжигом при 1250 – 1300 °C, после чего глазуруются прозрачной сырой или фриттованной глазурью и поступают на политой обжиг при 1050 – 1180 °C (в зависимости от вида фаянса). После сортировки и отбраковки обожженные изделия поступают в цех росписи, где декорируются теми же способами, как и фарфор.

## Slide 20
Технология производства фаянса
При производстве фаянса, в отличие от фарфора, утельный обжиг является окончательным, а поскольку содержание плавней в шихте может колебаться в зависимости от вида фаянса от 0 до 12 %, пористость изделий достаточно высокая для нормального их глазурования.
Материалы | Состав, масс.% | 
 | Ⅰ | Ⅱ
Просяновский каолин обогащенный | 32,5 | 30
Часов-Ярская глина | 30,5 | 30
Кварцевый песок | 33 | 35
Полевой шпат | 1 | 1
Фаянсовый бой | 3,5 | 4

## Slide 21
Технология производства фаянса
Свойства фаянса регламентирует ГОСТ 28391-89, по следующим показателям:
водопоглощение не более 12 %,
средняя плотность (г/см3) – 1,90 –1,96,
предел прочности при сжатии (МПа) – 60 – 90,
при изгибе – 15 – 30.
Белизна лучших сортов фаянса достигает 70 – 75 %,
В силу высокой пористости черепок фаянса не обладает просвечиваемостью, а при ударе деревянной палочкой издает глухой, быстро затихающий звук

## Slide 22
Спасибо за внимание!!!