## Slide 1
Требования к огнеупорным и теплоизоляционным материалам. Особенности производства

## Slide 2
Огнеупоры представляют собой совершенно особый класс керамики зернистого строения и предназначается для кладки разнообразных тепловых агрегатов, работающих при температурах выше 1000 ºС, а также для футеровки внутренней поверхности вращающихся печей, металлоразливочных ковшей, подов обжиговых вагонеток и пр.
Огнеупоры относятся к грубой строительной керамике, поскольку основу их составляют грубодисперсные порошки.
Различают алюмосликатные, кислые и основные огнеупоры. Алюмосиликатные огнеупоры, в зависимости от содержания Al2O3, подразделяют на полукислые, шамотные, высокоглиноземистые и корундовые, причем содержание Al2O3 может колебаться от 18 до 100 %.
Химическая технология огнеупорных материалов

## Slide 3
Химическая технология огнеупорных материалов
Шамотными огнеупорами называют изделия, изготовленные целиком из глинистых материалов, часть из которых обжигают при температурах ниже 1500 ºС до получения спекшегося материала, а часть участвует в качестве технологической связки.
В нашей стране из всего производства огнеупоров шамотные занимают главенствующее положение, составляя более 75 % от общего выпуска огнеупоров.
В качестве сырья используют, по возможности, наиболее чистые огнеупорные беложгущиеся глинистые материалы (глины и каолины) с минимальным содержанием вредных примесей, в особенности оксидов железа.

## Slide 4
Химическая технология огнеупорных материалов
Материал | Массовое содержание, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | п.п.п.
Часов-Ярская пластичная | 55,61 | 11,37 | 40,17 | 0,93 | 0,53 | 0,57 | 2,59 | 0,69 | 0,18 | 8,42
Латненская пластичная | 48,61 | 1,76 | 35,15 | 0,81 | 0,72 | 0,29 | 0,24 | 0,10 | 0,24 | 12,51
Латненская пластичная | 52,34 | 1,57 | 31,05 | 1,81 | 0,49 | 0,24 | 0,31 | 0,17 | 0,42 | 12,36
Латненская полукислая | 61,06 | 1,71 | 25,52 | 1,00 | 0,39 | 0,29 | 0,37 | 0,36 | 0,06 | 9,79
Любытинская пластичная | 50,50 | 1,69 | 30,19 | 2,57 | 0,56 | 0,76 | 0,93 | 0,52 | 0,39 | 11,43
Любытинская полусухарная | 45,54 | 1,18 | 36,03 | 1,93 | 0,55 | 0,37 | 0,77 | 0,09 | 0,26 | 13,19
Суворовская полусухарная | 46,09 | 1,52 | 36,93 | 2,14 | 0,41 | 0,23 | 0,19 | 0,10 | 0,05 | 13,05
Владимирский каолин вторичный | 48,27 | 0,78 | 36,7 | 0,83 | 0,30 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,17 | 12,51
Кудиновская песчанка полукислая | 73,7 | 0,77 | 16,23 | 1,65 | 0,43 | 0,48 | -- | 1,99 | -- | 4,93
Химический состав глин, используемых в производстве шамотных огнеупоров

## Slide 5
Химическая технология огнеупорных материалов
Технологическая схема производства шамотных огнеупоров практически не отличается от технологии производства канализационных труб и включает в себя предварительный обжиг глины на шамот во вращающемся барабане при температуре ниже 1500 ºС до получения материала с водопоглощением не более 7 %, с последующим дроблением кусков в щековой или конусной дробилке до получения порошка размером не более 10 мм, после чего домалывается в шаровой мельнице до дисперсности не более 3-4 мм. Подготовленный таким образом шамотный порошок направляется в бункера запаса.
Глина (или каолин) предварительно измельчается в глинорезке до кусков порядка 15-20 мм и равномерно подается в сушильный барабан, где высушивается до влажности 6-10 % и после охлаждения размалывается в дезинтеграторных мельницах до прохода через сито 0,5 мм, после чего направляется в глинозапасник.
Подготовленные таким образом глина и шамот дозируются в соотношении 40 % глины и 60 % шамота и смешиваются в смесительных бегунах с одновременным увлажнением до получения пресспорошка влажностью 6-8 %, после чего готовый пресспорошок вылеживается в бункерах запаса с целью усреднения влажности в течение 8-16 часов.

## Slide 6
Химическая технология огнеупорных материалов
Материал | Массовое содержание, % |  |  |  | 
 | > 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001
Часов-Ярская пластичная | 0,1 | 0,3 | 9,3 | 12,5 | 78,6
Латненская пластичная | 0,7 | 2,6 | 15,1 | 15,0 | 67,4
Латненская полукислая | 7,4 | 10,1 | 21,4 | 14,5 | 47,6
Любытинская пластичная | 1,6 | 2,0 | 0,8 | 9,0 | 86,6
Владимирский каолин вторичный | 12,5 | 29,5 | 12,0 | 12,5 | 33,5
Зерновой состав глин, используемых в производстве шамотных огнеупоров

## Slide 7
Химическая технология огнеупорных материалов
Формование огнеупоров производится на мощных гидравлических прессах при давлении при прессовании не менее 50 МПа. Таким образом можно формовать как кирпичи стандартного размера, так и клиновой и ребровой кирпич, а также фасонные изделия.
Низкая пористость полуфабриката позволяет избежать предварительной его сушки в сушилках, а досушивать непосредственно в туннельной печи на этапе разогрева, а затем обжигать изделие при 1350 – 1380 ºС. Общая продолжительность обжига зависит от размеров шамотного огнеупора и колеблется от 30 до 60 часов.

## Slide 8
Химическая технология огнеупорных материалов
Помимо стандартных шамотных огнеупоров некоторые заводы выпускают так называемый многошамотный огнеупор в котором содержание шамота достигает 80-85 %, а глины соответственно 15-20 %. Смешение таких огнеупоров представляет довольно сложную задачу, поскольку необходимо, чтобы глина равномерно обволокла частицы шамота. Это задача решается благодаря замачиванию шамота глинистым шликером, а также введением органического пластификатора (обычно ССБ). Кроме этой особенности, технологическая схема производства многошамотных огнеупоров не отличается от стандартной.
Помимо стандартных шамотных огнеупоров, наша промышленность выпускает шамотно-каолиновые огнеупоры, в которых содержание Al2O3 достигает 40-45 %. Технологическая схема производства шамотно-каолиновых огнеупоров отличается от стандартной только повышенной температурой обжига изделий – 1400-1500 ºС.

## Slide 9
Химическая технология огнеупорных материалов
Склад сырья
Ящичный питатель
Стругач
Сушильный барабан
Дезинтегратор
Вибросита
Смесительные бегуны
Тарельчатый питатель
Магнитная сепарация
Бункер хранения
Вращающаяся печь
Щековая дробилка
Шаровая мельница
Тарельчатый питатель
Магнитная сепарация
Вибросита
Бункер хранения
Растирочное сито
Бункер хранения
Ящичный питатель
Автомат садчик
Гидравлический пресс
Печная вагонетка
Автомат разгрузчик
Туннельная печь
Автомат пакетировщик
Склад готовой продукции
Горячая вода
Глина на связку
Глина на шамот
Технологическая схема производства шамотных огнеупоров

## Slide 10
Химическая технология огнеупорных материалов
Свойства шамотных и шамотно-каолиновых огнеупоров регламентируется соответствующими ГОСТ 1598-96 по следующим показателям: прочность на сжатие, огнеупорность, термическая стойкость.
Прочность на сжатие: 25-30 МПа/90-100 МПа.
Огнеупорность: 1610 – 1750 ºC.
4 класса огнеупорности у шамотных огнеупоров (0, А, Б, В)/ 1750 ºC, 1730 ºC, 1670 ºC, 1610 ºC.
2 класса огнеупорности у шамотно-каолиновых огнеупоров (0, А)/ 1750 ºC, 1730 ºC.
Термическая стойкость до 50 теплосмен (800 ºC)

## Slide 11
Спасибо за внимание !!!