## Slide 1: «Термические свойства. Термостойкость»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов
Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров
Москва, 2021

## Slide 2
Термостойкость
Термостойкость – это способность керамики, не разрушаясь противостоять резкому изменению температуры.
Общей методики определения термостойкости для всего многообразия керамических материалов нет, поэтому и нет единой оценки этого свойства.

## Slide 3
Термостойкость
Разрешение керамических изделий под действием теплового удара происходит за счет возникающих из-за градиента температуры внутри и на поверхности изделия термических напряжений, величину которых для одноосных напряжений в плоской бесконечной пластине при условии, что разрушение ограничено в двух направлениях, можно определить по формуле:
где E – модуль упругости; α – ТКЛР; Tср – средняя температура пластины; TП – температура поверхности пластины; μ – коэффициент Пуассона.

## Slide 4
Термостойкость
Если разрушение ограничено в трех направлениях, то термостойкость можно определить по формуле:
Если разрушение ограничено в одном, то по формуле:

## Slide 5
Термостойкость
Знак (+) перед σ определяет процесс охлаждения, (-) – нагревания. Величина напряжений для одного вида материала будет зависеть от градиента температуры ΔT=(Tср-TП) и при значении ΔT, при котором σ станет больше допустимого предела прочности материала, произойдет разрушение.
Если возникающие напряжения отнеси к единице градиента температуры, то получим критерий R0, учитывающий сопротивление тепловому удару материала без учета вида напряженного состояния, его теплопроводности, формы изделия, условий передачи теплоты от среды к изделию.

## Slide 6
Термостойкость
Критерий R0 для простого напряженного состояния составит:
R0 = = ΔT
Данный критерий характеризует разность температур, вызывающую разрушение при ограничении деформации по двум осям. Если такое ограничение будет по одной или по трем осям сложного напряженного состояния, то применяют соответственно критерии:
R0 = и R0 =
Критерий R0 - это константа материала в чистом его виде, показывающая, что термостойкость зависит от предела прочности керамики, модуля упругости, коэффициентов линейного расширения и Пуассона.

## Slide 7
Термостойкость
В зависимости от формы образца или изделия изменяются уравнения, по которым необходимо рассчитывать критерии RI, поэтому дополнительно вводят критерий S, в котором заложено влияние формы и размеров образца. Тогда уравнение принимает следующий вид:
= = R0S.
Если необходимо учесть влияние передачи теплоты от нагревающей среды к образцу, то при расчете используют критерий Био β = , который оценивает влияние условий передачи теплоты от образца к среде и наоборот:

## Slide 8
Термостойкость
При этом, при постоянном давлении (охлаждении):
где a – теплопроводность;
где c – удельная теплоемкость, – средняя плотность материала.

## Slide 9
Теории термической стойкости
Теория максимального напряжения (критерии R0, RI, RII);
Теория двух стадий (критерии RIII, RIV)
эф – эффективная поверхностная энергия

## Slide 10
Термостойкость
Термостойкость стекол, фарфора, электронной керамики, других плотных материалов хорошо описывается критерием RI , так как она у этих материалов определяется зарождением трещины при тепловом ударе. Расхождение между экспериментальными и расчетными данными по критериям RI для указанных материалов не превышает 15%, что находится в пределах ошибки измерений. Для пористых, волокнистых, теплоизоляционных изделий – критерии RIII и RIV, ошибка определения не превышает 15 %.

## Slide 11
Термостойкость
Методика статистической оценки термостойкости требует большого количества образцов и характеризуется сложностью расчета.
Присутствующие локальные трещины, уменьшая несущую способность изделий, повышают их термостойкость. При этом разрушением считают не появление трещины, а её распространение. Параметром термостойкости для таких материалов будут максимальные напряжения, минимальная упругая энергия разрушения, необходимая для распространения трещины и минимальное расстояние от места зарождения трещины до участка, где произойдет тепловое разрушение материала.

## Slide 12
Термостойкость
При этом в хрупких материалах затраты энергии на образование трещин больше, чем на их развитие, поэтому в критериальную оценку термостойкости вводят меру хрупкости χ, с учетом которой критерии термостойкости стали более универсальными, и с их помощью можно анализировать термостойкость как на стадии зарождения, так и на стадии распространения трещины,
<1 – относительно хрупкие,
1 – абсолютно хрупкие.

## Slide 13
Универсальные критерии термостойкости
CI = C0‧𝛬;
CII = C0‧a;
Работают и для плотных беспористых, и для пористых твердых тел.

## Slide 14
Термостойкость
В целом можно отметить, что повышению термостойкости способствует минимальный коэффициент термического расширения, высокая деформация разрушения, высоки критический коэффициент интенсивности напряжения и высокая теплопроводность. Для некоторых материалов данные о термостойкости приведены в таблице 1.

## Slide 15
Данные о термостойкости
Основная фаза керамики | Плотность, г/см3 | Теплоемкость, Дж/(г К) | Прочность при изгибе, МПа | Модуль упругости, ГПа | ТКЛР 10 6, К-1 | Коэф. Теплопров. При 200 0С, Вт/(м К) | Температуропров. При 2000С 106 м2 с-1 | Энергия разрушения, Дж/м2 | Коэф. Пуассона | Критерий термостойкости
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R0 , K
Фарфор | 2,6 | 0,95 | 80 | 100 | 6 | 1,9 | 0,8 | 5 | 0,25 | 100
Корунд | 3,9 | 0,99 | 380 | 400 | 7,7 | 25 | 6,5 | 25 | 0,25 | 90
Периклаз | 3,5 | 1,05 | 170 | 270 | 11,6 | 25 | 6,7 | 1 | 0,25 | 40
Нитрид кремния | 2,4 | 0,86 | 200 | 250 | 2,6 | 12,5 | 4,4 | 10 | 0,25 | 410
Карбид кремния | 3,1 | 0,88 | 300 | 400 | 4,5 | 100 | 37 | 25 | 0,25 | 125

## Slide 16
Термостойкость
Влияние пористости на термостойкость настолько сложно, что оно не укладывается в рамки критериальной зависимости. Появление закрытых пор в небольшом количестве должно, с одной стороны, уменьшить прочность, а с другой – тормозить движение трещины. Поэтому в плотной керамике, где термостойкость зависит от зарождения трещины, пористость будет ее снижать, а в керамике, у которой термостойкость зависит от процесса распространения трещин, пористость будет способствовать повышению термостойкости; при этом должна образовываться фрагментальная структура.

## Slide 17
Методы определения термостойкости.
Определение термостойкости методом последовательных теплосмен
Метод заключается в том, что исследуемые образцы определенных размеров нагревают до заданной температуры, извлекают из печи, и охлаждают в проточной воде или струей холодного воздуха, или при комнатной температуре на какое-либо подставке.
Метод теплосмен применяют для определения термической стойкости огнеупоров зернистого строения и, в частности, для промышленных огнеупорных материалов.

## Slide 18
Определение термостойкости огнеупорных изделий. ГОСТ 7875.2-2018
Метод устанавливает определение термической стойкости обожженных, не взаимодействующих с водой огнеупорных изделий с общей пористостью менее 45%.
Метод состоит в определении числа теплосмен, которые может выдержать изделие до потери 20% первоначальной массы при нагревании торцевой части при 1300оС с последующим охлаждением в проточной воде. Нагревают образцы в специальной электрической печи с нагревателями из карбида кремния (рисунок – 2).

## Slide 19
Определение термостойкости огнеупорных изделий
Рисунок – 2. Печь для испытания огнеупоров на термостойкость при температуре до 1300оС 1 – корпус печи; 2 – нагреватели; 3 – термопара; 4 – кассета с образцами; 5 – металлическая плита.

## Slide 20
Определение термостойкости тонкокерамических изделий методом разрушающего температурного перепада
Термическую стойкость тонкокерамических, в том числе глазурированных изделий (фарфор, фаянс, стеатит) а также стекла определяют по появлению цека на глазурном слое или трещин на теле изделия под влиянием резкой смены температур. В данном случае критерием термической стойкости является максимальная разность между температурой тела до охлаждения и температурой охлаждающей среды, приводящая к разрушению глазури керамического тела.

## Slide 21
Определение термостойкости по потере прочности
Термическую стойкость спекшейся керамики, а также некоторых огнеупорных изделий можно характеризовать косвенно величиной потери прочности после одной или нескольких теплосмен. Этим методом можно пользоваться, если при принятом тепловом ударе полного разрушения не происходит, а только ослабляется прочность вследствие образования на поверхности и внутри материала микротрещин за счет возникающих термических напряжений. Чаще термостойкость таким методом определяют после одной теплосмены, так как именно после первой теплосмены наблюдается наибольшая потеря прочности:

## Slide 22
Метод Лукина. Определение термостойкости по величине предельно допустимого перепада температуры в полом цилиндре
Для определения термостойкости используют также метод определения максимально допустимого перепада в стенке полого цилиндра при нагревании его изнутри. Сущность этого метода заключается в определении разрушающего перепада при нагреве изнутри керамических образцов в виде полых цилиндров и охлаждении их снаружи.

## Slide 23
Метод Лукина. Определение термостойкости по величине предельно допустимого перепада температуры в полом цилиндре
Достоинства метода:
Термическую стойкость определяют в момент термического удара;
Термическую стойкость определяют в условиях стационарного теплового потока, что для некоторых видов керамических изделий идентично условиям их службы;
Разрушение образца легко фиксируется;
Метод позволяет определить влияние конфигурации и размеров образца, а также других разнообразных факторов на техническую стойкость.

## Slide 24
Методы увеличения термостойкости
Создание структур;
Создание структур;
E1d1≈ E2d2≈E3d3;
Введение полых микросфер.

## Slide 25
Библиографический список
Н.Т. Андрианов, А.В. Беляков, В.Л. Балкевич, А.С. Власов, И.Я. Гузман, Е.С. Лукин, Ю.М. Мосин, Б.С. Скидан. Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Я. Гузмана. — М.: OOO РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. – 496 с.
Л.И. Сычева, Е.Н. Потапова, Д.О. Лемешев, Н.Ю. Михайленко, А.И. Захаров, И.Н. Тихомирова, А.В. Беляков, Е.Е. Строганова. Практикум по технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Макарова. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. — 270 с.

## Slide 26
Библиографический список
3. У. Д. Кингери. Введение в керамику. Издательство второе./Перевод с английского к.т.н. А. И. Рабухина и В. К. Яновского, под редакцией академика АН УССР, чл.-корр. АН СССР П. П. Будникова и д.т.н. проф. Д. Н. Полубояринова, — М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ», 1967. – 501 с.

## Slide 27
Спасибо за внимание