## Slide 1: «Электропроводность»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов
Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров
Москва, 2021

## Slide 2
Электропроводность
Электрическая проводимость (ЭП) – это свойство материала проводить электрический ток под действием не изменяющегося во времени электрического поля. По назначению ЭП согласно зонной энергетической теории твердые тела условно подразделяют на диэлектрики (менее 10-7-102) и проводники (более 102 См·см-1)

## Slide 3
Электропроводность
В атоме имеются определенные энергетические состояния электронов, образующие следующие зоны проводимости: заполненную (валентную), запрещенную ∆Е и свободную (рисунок – 1).
Рисунок – 1. Энергетические диаграммы твердых диэлектриков (а), полупроводников (б) и проводников (в)

## Slide 4
Электропроводность
У высокотемпературных диэлектриков (оксидов) ширина запрещенной зоны превышает 5эВ, поэтому вплоть до высоких температур в них маловероятно появление свободных электронов. В ионных кристаллах электрическая проводимость за счет электронов и дырок обеспечивается в основном присутствием примесей. Ион примеси, имеющий заряд выше чем основной ион, может отдать электрон в зону проводимости. Ионы примесей с зарядом меньшим, чем замещенные, могут захватывать электроны, принадлежащие основному иону.

## Slide 5
Электропроводность
Образующаяся дырка на месте захваченного электрона может блуждать по кристаллу. При приложении внешнего поля ток будет обусловлен свободными электронами и дырками, образованными примесными ионами. В зависимости от природы преобладающего механизма ЭП называют соответственно электронно-дырочной (собственной), электронной (n-типа) или дырочной (p-типа).

## Slide 6
Электропроводность
Носителями электрического тока в керамике могут быть ионы, электроны и дефекты. Количественными характеристиками процесса переноса служат концентрация, подвижность или скорость перемещения (дрейфа) носителей.
В отсутствие внешнего электрического поля носители зарядов в керамическом теле находятся в хаотическом тепловом движении. Движение носителей имеет беспорядочный характер.

## Slide 7
Электропроводность
При приложении к керамике постоянного электрического поля плотность тока j почти мгновенно достигает постоянного равновесного значения. Это равновесие можно описать исходя из количества заряженных частиц n в единице объема и скорости их дрейфа v. Плотность тока j, переносимого частицами с зарядом Ze, где Z – их валентность, а e – заряд электрона, определяется уравнением:
j = nZev
С другой стороны, в соответствии с законом Ома существует линейная связь между плотностью тока и напряженностью поля (Е):
j = σЕ

## Slide 8
Электропроводность
Плотность тока, скорость дрейфа частиц и напряженность поля – величины векторные и, следовательно, зависящие от направления, в котором их измеряют. Однако керамику можно полагать изотропной и ограничиться скалярной записью. Иными словами, можно считать, что удельная проводимость одинаковая во всех направлениях. Получаем уравнение:
σ =
Скорость дрейфа частиц v пропорциональна напряженности электрического поля Е, их отношение называют подвижностью носителей заряда μ
μ =

## Slide 9
Электропроводность
Таким образом, подвижность можно определить как среднюю скорость дрейфа в поле с напряженностью, равно единице, а удельную проводимость можно представить как произведение концентрации носителей заряда, величины их заряда и подвижности:
σ = nZeμ
ЭП в диэлектриках, как правило, связана с движение ионов, хотя под влиянием примесей, температуры и газовой среды могут наблюдаться явления, связанные с движением электронов, характерные для полупроводников.

## Slide 10
Электропроводность
Если ЭП материала обусловлена движением более чем одного типа носителей заряда, то соотношения, приведенные выше, можно использовать и для нахождения относительной доли удельной проводимости за счет каждого i-го типа носителей. Общая удельная проводимость s составит сумму
σ = σ1+ σ2+…+ σi
Для регулирования ЭП керамики необходимо знать тип, концентрацию и подвижность каждого возможного носителя тока и их вклад в процесс электрической проводимости.

## Slide 11
Электропроводность
При повышении температуры в результате тепловых флуктуаций некоторые ионы покидают нормальные места в решетке, занимают положения в междоузлиях или выходят на поверхность кристалла либо, наоборот, переходят в междоузлия с поверхности.

## Slide 12
Электропроводность
Уравнение, характеризующее удельную ЭП за счет собственных дефектов кристаллической решетки:
σ = )
При наличии примесей в кристалле общая ЭП будет складываться из ЭП собственных и примесных носителей заряда
σ = ) + )
Поскольку Q1>Q2, то при невысоких температурах преобладает примесная проводимость.

## Slide 13
Электропроводность
Прологарифмировав выражение получим в координатах lgσ-1/T уравнение двух пересекающихся прямых. Из графика можно найти энергию активации примесных носителей зарядов
Q1 = K1tgφ и собственных Q2 = K2tgφ
Рисунок – 2. Температурная зависимость удельной проводимости кристаллического диэлектрика. 1 – низкотемпературная примесная; 2 – высокотемпературная собственная.

## Slide 14
Электропроводность
Керамика состоит из кристаллической, стекловидной и газовой фаз. Часто кристаллическая фаза является основной. Однако стекловидная фаза также оказывает влияние на электрические, механические и другие свойства, особенно при повышенных температурах. Наличие пор ухудшает электроизоляционные свойства керамики, особенно при повышенной влажности окружающей среды.

## Slide 15
Величины электрического сопротивления
Вид керамики | Минимальное электросопротивление (lg Ом-м) при температуре, °С |  |  | Основная фаза керамики | Минимальное электросопротивление (lg Ом-м) при температуре, °С |  | 
 | 20 | 200 | 600 |  | 20 | 200 | 600
Стеатит низковольтный | 10 | 7 | 3 | Нитрид алюминия | 19 | 17 | 14
Стеатит с низкими диэлектрическими потерями | 11 | 9 | 5 | Нитрид бора | 19 | 16 | 14
Форстерит | 11 | 9 | 5 | Нитрид кремния | 19 | 15 | 12
Цельзиан | 12 | 11 | 7 | Карбид кремния | 6 | - | -
Кордиерит | 10 | 6 | 3 | Натрий-кальциевое стекло | 10 | 5 | То же
Корунд | 12 | 10 | 6 | Боросиликатное стекло | 12 | 7 | То же
Бромеллит | 12 | 10 | 6 | Кварцевое стекло | 15 | 12 | 5
Кремнеземистый фарфор | 11 | 6 | 2 | Сапфир (монокристалл корунда) | 14 | 12 | 8

## Slide 16
Электропроводность
Через диэлектрик под воздействием постоянного поля протекает ток утечки, имеющий две составляющие. Первая – это ток, идущий по поверхности (поверхностный ток), вторая – это ток, проходящий через объем материала (объемный ток). Для сопоставления различных материалов по проводимости вводят понятия удельного объемного ρv удельного поверхностного ρs сопротивлений.

## Slide 17
Электропроводность
Примеси снижают сопротивление в низкотемпературной области. Подобным же образом влияют слекловидная фаза и пористость.
ЭП силикатных стекол в составе керамики зависит от концентрации щелочных элементов и от их подвижности. Замечено, что при одновременном присутствии разных типов катионов щелочных металлов ЭП стекол резко снижается (рисунок – 2).
Рисунок – 2. Зависимость удельного объемного сопротивления стекол от содержания щелочных оксидов.

## Slide 18
Электропроводность
Для практических измерений используют плоские круглые (дисковые) образцы, изготовленные прессованием (рисунок – 3(а)) или цилиндрические (трубчатые), изготовленные выдавливанием или литьем под давлением (рисунок – 3(б)).
Рисунок – 3. Образцы с электродами для определения объемного и поверхностного сопротивлений.

## Slide 19
Электропроводность
Так как ток в диэлектрике после наложения постоянного напряжения постепенно подает до некоторого стабильного значения (рисунок – 4), то измерение его величины следует производить через минуту после подачи напряжения.
Рисунок – 4. Зависимость тока, проходящего через диэлектрик, от времени с момента подключения постоянного напряжения.

## Slide 20
Электропроводность
Сопротивление до 1010-1012 Ом определяют с помощью зеркального магнитоэлектрического гальванометра в основном тремя способами: непосредственного отклонения, заряда конденсатора и сравнения. Измерения основаны на сравнении с эталонными сопротивлениями, что весьма затруднительно при экспериментальном определении высоких сопротивлений. Эти способы довольно сложны и требуют значительных площадей. Поэтому в последние годы получили широкое применение электронные приборы.

## Slide 21
Библиографический список
Н.Т. Андрианов, А.В. Беляков, В.Л. Балкевич, А.С. Власов, И.Я. Гузман, Е.С. Лукин, Ю.М. Мосин, Б.С. Скидан. Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Я. Гузмана. — М.: OOO РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. – 496 с.
Л.И. Сычева, Е.Н. Потапова, Д.О. Лемешев, Н.Ю. Михайленко, А.И. Захаров, И.Н. Тихомирова, А.В. Беляков, Е.Е. Строганова. Практикум по технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Макарова. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. — 270 с.

## Slide 22
Библиографический список
3. У. Д. Кингери. Введение в керамику. Издательство второе./Перевод с английского к.т.н. А. И. Рабухина и В. К. Яновского, под редакцией академика АН УССР, чл.-корр. АН СССР П. П. Будникова и д.т.н. проф. Д. Н. Полубояринова, — М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ», 1967. – 501 с.

## Slide 23
Спасибо за внимание