## Slide 1
ЦЕЛЬЗИАНОВАЯ КЕРАМИКА
Цельзиан
BaO · Al2O3 · 2SiO2

## Slide 2: ЦЕЛЬЗИАНОВАЯ КЕРАМИКА
Цельзиан
BaO · Al2O3 · 2SiO2 (моноклинный, выше 1600ºС – гексагональный) Тпл=1740ºС ρ=3,21-3,28 г/см3 твердость по Моосу: 6

## Slide 3: ЦЕЛЬЗИАНОВАЯ КЕРАМИКА
Получение керамических изделий из цельзиана
Цельзиановую керамику изготовляют синтезом цельзиана из глины или каолина
и ВаСО3 при 1250–1300С. Для снижения температуры синтеза и кристаллизации моноклинной модификации вводят добавки СаСО3, ашарита (2MgO·B2O3·H2O). СИНТЕЗ ЦЕЛЬЗИАНА СОПРОВОЖДАЕТСЯ БОЛЬШОЙ (ДО 40%) УСАДКОЙ МАССЫ
вследствие диссоциации ВаСО3 и дегидратации глины и каолина.

## Slide 4: ЦЕЛЬЗИАНОВАЯ КЕРАМИКА
Поэтому ТЕХНОЛОГИЯ ДВУСТАДИЙНАЯ, СПЕКОВАЯ.
После обжига спек размалывают, вновь
смешивают с сырыми материалами и формуют преимущественно методом прессования. Изделия из цельзиана можно формовать и другими методами.
ОБЖИГАЮТ ЦЕЛЬЗИАНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ В СЛАБООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ ПРИ 1380–1400С

## Slide 5: ЦЕЛЬЗИАНОВАЯ КЕРАМИKА. Основные свойства
Свойства | Значения
плотность, г/см3 | 3-3,1
σизг, МПа | 90-110
ε | 6,5-7
TKε, K-1 | (3-10)·10-5
tgδ | (1-2)·10-4
ρv, Ом·см при 20ºС | 1015-1016
Электр. прочность, кВ/мм | 35-40
ТКЛР, К-1 (20-100ºС) | (2,1-2,2)·10-6

## Slide 6: ЦЕЛЬЗИАНОВАЯ КЕРАМИКА
– радиофарфор
– ультрафарфор УФ- 46
– стеатит С-55 4 – шпинелидная керамика Ш-15
– ультрафарфор УФ- 53
– цельзиановая керамика ЦМ-3
Температурная зависимость tgδ различных видов радиокерамики

## Slide 7
ЦИРКОНОВАЯ КЕРАМИКА
Циркон ZrO2 · SiO2 -
ортосиликат циркония

## Slide 8: ЦИРКОНОВАЯ КЕРАМИКА
Циркон
ZrO2 · SiO2 - ортосиликат циркония
67,03% ZrO2, 32,97% SiO2
(природный – до 4% HfO2, < 62% ZrO2)
ZrSiO4 → ZrO2 + SiO2 (~1800ºC,
обратимо) ρ=4,68-4,71 г/см3 твердость по Моосу: 7-8

## Slide 9: ЦИРКОНОВАЯ КЕРАМИКА
Структура ZrSiO4. Связи атома Zr с 8 атомами кислорода показаны только в центре рисунка

## Slide 10: ЦИРКОНОВАЯ КЕРАМИКА
Для снижения температуры спекания применяют добавки TiO2, SiO2, and Al2O3, но они понижают прочность при высоких температурах и химическую стойкость. Выше 1650 C (особенно выше 1800 C) начинается диссоциация на ZrO2 и SiO2. Температура понижается в присутствии примесей TiO2, FeOx и/или щелочей.
Из промышленного молотого порошка ZrSiO4 методом SPS при 1400 C за 10 мин при давлении 100 МПа была получена керамика с относительной плотностью 99,5 %. Графитовая прессформа, диаметр образца 10 мм. Образцы имели твердость по Виккерсу 11,4–13,7 ГПа, KIC
3.6 МПа м-0,5.

## Slide 11
ЦИРКОНОВАЯ КЕРАМИКА
Основные свойства
Свойства | Значения
Огнеупорность | до 2000 ºС, но, начиная с 1650 ºС, начинает разлагаться на ZrO2 и SiO2.
Термостойкость | Выше, чем у Al2O3, ZrO2 и муллита
ρv, Ом·см при 1100 ºС | 1,2·103
ТКЛР, К-1 (20-1100 ºС) | (4,2-4,6)·10-6

## Slide 12
ЦИРКОНОВАЯ КЕРАМИКА
Основные свойства
Свойства | Значения
Твердость по Виккерсу, ГПа | 11,4–13,7
Коэффициент трещиностойкости, KIC, МПа.м1/2. | 3,6
Химическая стойкость (chemical inertness) | Устойчив к кислотам. Высокая инертность к расплаву стекла и кислого шлака (slag)

## Slide 13
ЦИРКОНОВАЯ КЕРАМИКА
Цирконовая керамика обладает хорошей термостойкостью, которая превышает термостойкость корунда, кубического диоксида циркония и муллита. Циркон обладает хорошими электроизолирующими свойствами. При 1130°С объемное удельное сопротивление его составляет 1,2103 омсм.
Механическая прочность при изгибе. Горячее прессование, 1350C, вакуум, 30 МПа, 60 мин: ZrSiO4 +2 об.% нано- ZrO2 – 132 МПа; ZrSiO4 +2 об.% Y2O3 – 130 МПа.

## Slide 14
СПОДУМЕНОВАЯ (ЛИТИЕВАЯ) КЕРАМИКА
Система Li2O-Al2O3-SiO2

## Slide 15: СПОДУМЕНОВАЯ (ЛИТИЕВАЯ) КЕРАМИКА
Система Li2O-Al2O3-SiO2
Области составов с отрицательным термическим расширением
– петалит
– сподумен
– эвкриптит

## Slide 16: СПОДУМЕНОВАЯ (ЛИТИЕВАЯ) КЕРАМИКА

## Slide 17: СПОДУМЕНОВАЯ (ЛИТИЕВАЯ) КЕРАМИКА
•Сингония: Моноклинная
•Состав (формула): LiAlSi2O6
•Цвет: Бесцветный, зеленовато-белый, серовато-белый, желтовато-зеленый, изумрудно-зеленый, желтый, лиловый, фиолетовый, может быть двухцветным
•Цвет черты (цвет в порошке): Белый
•Прозрачность: Прозрачный, просвечивающий

## Slide 18: СПОДУМЕНОВАЯ (ЛИТИЕВАЯ) КЕРАМИКА
•Спайность: Совершенная
•Излом: Неровный, Раковистый
•Блеск: Перламутровый, Стеклянный
•Твёрдость: 6,5-7
•Плотность, г/см3: 3,03-3,23 - измеренная; 3,184 - вычисленная
•Особые свойства: Хрупок; люминесцирует желтым, оранжевым или розовым при воздействии коротко-, длинноволного ультрафиолетового излучения

## Slide 19: СПОДУМЕНОВАЯ (ЛИТИЕВАЯ) КЕРАМИКА
Керамические изделия готовят главным образом из природного минерала сподумена, а также из смеси глины, тонкодисперсного кварца и карбоната лития. Формование можно осуществлять всеми методами, принятыми в технологии керамики. При изготовлении изделий методом горячего литья под давлением технология двустадийная.
Отличительной особенностью сподуменовой керамики является исключительно малое значение вплоть до отрицательной величины ТКЛР, благодаря чему она имеет высокую термостойкость, например выдерживает
охлаждение в проточной воде после нагревания до 1100oС.

## Slide 20: СПОДУМЕНОВАЯ (ЛИТИЕВАЯ) КЕРАМИКА
Керамические изделия готовят главным образом из природного минерала сподумена, а также из смеси глины, тонкодисперсного кварца и карбоната лития. Формование можно осуществлять всеми методами, принятыми в технологии керамики. При изготовлении изделий методом горячего литья под давлением технология двустадийная.
Отличительной особенностью сподуменовой керамики является исключительно малое значение вплоть до отрицательной величины ТКЛР, благодаря чему она имеет высокую термостойкость, например выдерживает
охлаждение в проточной воде после нагревания до 1100oС.

## Slide 21: СПОДУМЕНОВАЯ (ЛИТИЕВАЯ) КЕРАМИКА
Благодаря отличной термической стойкости сподуменовую керамику применяют в условиях, при которых изделия испытывают резкие смены температур, например для теплообменников, защитных трубок для термопар, радиотехнических изоляторов. Сподуменовую керамику изготавливают как плотного, так и пористого строения.

## Slide 22: СПОДУМЕНОВАЯ КЕРАМИКА. Основные свойства
Свойства | Значения | 
 | С-100 плотная | ЛС-9 пористая
Истинная плотность, г/см3 | 2,47 | -
Средняя плотность, г/см3 | 2,34 | 1,45–1,48
Открытая пористость, % | 0,2 | 37–38
Прочность при изгибе, МПа | 60–80 | 40–50
Прочность при сжатии, МПа | 450 | 120–150
Уд. Объем. Сопр., Ом·см | - | (1–5)·106
ТКЛР  ·106 при 20–100оС, К-1 | 1,7 | –0,56
ТКЛР  ·106 при 20–700оС, К-1 | 1,85 | 0,49

## Slide 23
ВОЛЛАСТОНИТОВАЯ КЕРАМИКА
CaO·SiO2

## Slide 24: ВОЛЛАСТОНИТОВАЯ КЕРАМИКА
Тпл = 1540ºС
α-CaO·SiO2 – псевдоволластонит, псевдогексагональный
β-CaO·SiO2 – волластонит, триклинный T (α→β) = 1125ºС, с незначительным изменением объема
ρ(α) =2,905 г/см3 ρ(β) =2,915 г/см3 твердость обеих модификаций по шкале Мооса 4,5–6.
Изделия из волластонитовой керамики изготовляют из природного сырья высокой чистоты.

## Slide 25: Кристаллическая структура волластонита

## Slide 26: Свойства волластонита
Формула | CaSiO3 | 
Физические свойства |  | 
Цвет |  | Белый, серый, бесцветный
Цвет черты |  | Белая
Блеск |  | Стеклянный
Прозрачность |  | Полупрозрачный — просвечивающий

## Slide 27: Свойства волластонита
Твёрдость | 4,8 — 5
Спайность | совершенная по {100}, хорошая по {102} и {001}
Плотность | 2,78 — 2,91 г/см³
Сингония | Триклинная (примитивная)

## Slide 28: Вид кристаллов волластонита

## Slide 29: Основные области применения волластонита
керамика, (электроизоляционная, фарфор, керамоматричные композиты); огнеупорные и кислостойкие материалы; асбоцементная промышленность; металлургия;
резинотехнические изделия; лакокрасочная промышленность; композиционные полимеры

## Slide 30: ВОЛЛАСТОНИТОВАЯ КЕРАМИКА
Волластонит является непластичным материалом, поэтому для изготовления изделий исходные массы пластифицируют. Волластонитовая керамика обладает высокими электрофизическими свойствами, поэтому ее применяют в
радио- и электротехнике. Ниже приведены основные свойства волластонитовой керамики.
Волластонитовую керамику применяют для плавки алюминия.

## Slide 31
ВОЛЛАСТОНИТОВАЯ КЕРАМИКА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Свойства | Значения
Средняя плотность, г/см3 | 2,7–2,85
Прочность при изгибе, МПа | 150–180
Диэлектрическая проницаемость | 6,5–7
Уд. объем. сопрот., Ом·см | 1013
Диэл. потери tg при . 1 МГц и 20С | (3–4)·10–4
Электрическая прочность, кВ/мм | 50
ТКЛР .106 в интер. 20–700оС, К-1 | 5,6–7

## Slide 32
КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА

## Slide 33: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА
Конденсаторная керамика весьма разнообразна. Массы для ее изготовления находятся в области составов систем: BaTiO3– BaSnO3, BaTiO3-BaZrO3, BaTiO3-CaZrO3, BaTiO3-
La2O3-3TiO2 и др.
Соединения синтезируют из соответствующих оксидов высокой степени чистоты, что в производстве конденсаторной керамики играет исключительно важную роль, так как колебания содержания основного вещества и примесей даже в доли процента изменяют значения свойств более чем на 10–15%.
Во все перечисленные составы входит TiO2.

## Slide 34: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА TiO2 получают химической переработкой
содержащих титан руд: ильменит (FeTiO3), титанит (сфен): (CaTiSiO5), перовскит (CaTiO3). TiO2 существует в трех модификационных формах: анатаза, брукита и рутила.
Устойчивой высокотемпературной формой является рутил, в который необратимо переходят анатаз и брукит.
Для производства конденсаторной керамики используют специальную марку диоксида титана под названием конденсаторный, представляющую собой мелкий (1–6 мкм) порошок светло-желтого цвета, содержащий не менее 99% TiO2.

## Slide 35
Низковольтные высокочастотные конденсаторы
Высоковольтные конденсаторы
а – трубчатый (КТК), D < 5
мм
б – дисковый (КДК),
D < 17,5 мм
H > 0,5 мм
в – монолитный (КМ)
а – трубчатый б – горшковый
в – боченочный
КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА

## Slide 36: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА
Дисковые низковольтные конденсаторы прессуют на прессах- автоматах, трубчатые выдавливают на поршневых прессах, слоистые производят путем пакетирования прессованных пластин или отлитых пленок, монолитные конденсаторы изготовляют методом пленочного литья.

## Slide 37: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА
Высоковольтные конденсаторы, имеющие массу до 1 кг, изготавливают следующих видов: трубчатые – протягиванием через мундштук с последующей механической обработкой, горшковые – шликерным литьем в гипсовые формы (крупные изделия) и горячим литьем (мелкие).

## Slide 38: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА Бочоночные конденсаторы производят обточкой заготовок (крупные) и горячим литьем под давлением (мелкие).
Радиотехнике и электротехнике требуются керамические конденсаторы с широким номиналом емкости. Поэтому для их изготовления используют разнообразные материалы, отличающиеся диэлектрической проницаемостью и температурным коэффициентом диэлектрической проницаемости.

## Slide 39: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА
Соединени е |  при 20С | ТК 6, К-1 10 при 20-80С | tg.104 при 106 Гц и 20С
SrTiO3 | 250 | -2500 | 3
CaTiO3 | 150 | -1500 | 3
TiO2 | 90 | -800 | 10
BaZrO3 | 38 | -350 | -
ZrTiO4 | 40 | -100 | 5
MgTiO4 | 14 | +60 | 3
MgTiO3 | 14 | +70 | 3
SrZrO3 | 30 | +100 | 5
CaSnO3 | 14 | +110 | 5
SrSnO3 | 18 | +180 | 5

## Slide 40: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА Производство конденсаторов, как правило, двустадийное.
Первая стадия - синтез необходимой фазы при обжиге в виде порошка и брикетов при температуре 1100–1300oС.
В последнее время стали применять
химические методы получения порошков высокой чистоты с заданным размером частиц, что важно для изготовления тонкопленочных конденсаторов для микросхем.
Вторая стадия – подготовка формовочных масс и формование.

## Slide 41: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА
Обжиг при температуре от 1200 до 1350oС в слабоокислительной среде.
Восстановительная среда приводит к восстановлению титана, что ведет к потере электроизоляционных свойств.
Конденсаторы металлизируют серебром, платиной, палладием, их сплавами и другими металлами. Затем припаивают
выводы, после чего покрывают цветной эмалью, соответствующей классу керамики
по ТК.

## Slide 42: КОНДЕНСАТОРНАЯ КЕРАМИКА
Промышленно выпускают много марок керамики с широким ассортиментом свойств (при комнатной температуре): диэлектрическая проницаемость – от десятков единиц до 20000,
величина ТК – от значений (–)3300±300 до
100±30,
tg – от 0,0006 до 0,035,
удельное объемное сопротивление при этом должно составлять не менее 1 ГОм · м, электрическая прочность не менее 6–8 МВ/м, ТКЛР не более 12·10–6 К-1.

## Slide 43
КЕРАМИКА ИЗ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ

## Slide 44: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Сегнетоэлектричество — физическое явление, наблюдающееся в некоторых кристаллах, называемых сегнетоэлектриками, в определённом интервале температур и заключающееся в возникновении спонтанной поляризации кристалла даже в отсутствие внешнего электрического поля.
Сегнетоэлектрики отличаются от пироэлектриков тем, что при определённой температуре (так называемой диэлектрической точке Кюри) их кристаллическая модификация меняется и спонтанная поляризация пропадает.

## Slide 45: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Кристаллическая модификация, в которой наблюдается спонтанная поляризация, называется полярной фазой, а в которой не наблюдается — неполярной фазой.
Явление сегнетоэлектричества
аналогично явлению ферромагнетизма и в англоязычной литературе носит название ФЕРРОЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

## Slide 46: АНТИСЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Антисегнетоэлектричество — физическое явление, заключающееся в том, что в некоторых кристаллах в определённом интервале температуру рядом стоящих ионов кристаллической решётки электрические дипольные моменты ориентированы антипараллельно (в то время как для сегнетоэлектриков они ориентированы параллельно). Явление аналогично явлению антиферромагнетизма и имеет ту же физическую природу, что и сегнетоэлектричество.
Переход к антисегнетоэлектрическому состоянию наступает при снижении температуры кристалла до некоторого значения, называемого антисегнетоэлектрической точкой Кюри.

## Slide 47: АНТИСЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
При наложении внешнего электрического поля в материале возникает слабая поляризация. При этом максимум диэлектрической
проницаемости материала наблюдается в точке Кюри. При достаточно сильных полях антисегнетоэлектрик может перейти в сегнетоэлектрическое состояние. Это приводит к наблюдению так называемых двойных петель гистерезиса на плоскости P(E), где P — поляризация диэлектрика, E — напряжённость внешнего поля.
Наиболее известным антисегнетоэлектриком со структурой перовскитаявляется цирконат свинца PbZrO3.

## Slide 48: ПИРОЭЛЕКТРИКИ
Пироэлектрики (от др.-греч. πῦρ — огонь) — кристаллическиедиэлектрики, обладающие спонтанной (самопроизвольной) поляризацией, то есть поляризацией в отсутствие внешних воздействий.
Обычно спонтанная поляризация пироэлектриков незаметна, так как электрическое поле, создаваемое ею, компенсируется полем свободных электрических зарядов, которые «натекают» на поверхность из его объёма и из окружающего воздуха.

## Slide 49
ПИРОЭЛЕКТРИКИ
При изменении температуры величина спонтанной поляризации изменяется, что вызывает появление электрического поля, которое можно наблюдать, пока свободные заряды не успеют его скомпенсировать.
Это явление называется пироэлектрическим эффектом или пироэлектричеством.
Изменение спонтанной поляризации и появление электрического поля в пироэлектриках может происходить не только при изменении температуры, но и при деформировании. Таким образом, все пироэлектрики являются пьезоэлектриками, но не все пьезоэлектрики обладают пироэлектрическим эффектом. Ниже точки Кюри пироэлектрики являются сегнетоэлектриками.

## Slide 50: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
Резко выраженная зависимость диэлектрической проницаемости  от напряженности электрического поля и от температуры.
Наличие сегнетоэлектрического гистерезиса – явления отставания изменения поляризации от изменения напряженности электрического.
В зависимости от формы петли гистерезиса различают сегнетоэлектрики сегнетожесткие, сегнетомягкие и с прямой петлей гистерезиса.

## Slide 51: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
СЕГНЕТОКЕРАМИКИ обладают спонтанной поляризацией, т. е. самопроизвольной ориентацией диполей, а также соответственно доменной структурой. Сегнетокерамика не обладает пьезоэлектрическими свойствами, которые возникают только после поляризации сегнетоэлектрика, т. е. ориентации электрических моментов в доменах в одном определенном направлении.
ПЬЕЗОКЕРАМИКА – это поляризованная сегнетокерамика, характеризующаяся резко
выраженной нелинейной зависимостью  от температуры.

## Slide 52: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Пьезоэлектричество
(от греч. piézo — давлю и Электричество)
явления возникновения поляризации диэлектрика под действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект) и возникновения механических деформаций под действием электрического поля (обратный пьезоэлектрический эффект).

## Slide 53: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Прямой и обратный пьезоэлектрический эффекты наблюдаются в одних и тех же кристаллах — пьезоэлектриках. Первое подробное исследование пьезоэлектрических эффектов сделано в 1880 братьями Ж. и П. Кюри на кристалле Кварца. В дальнейшем пьезоэлектрические свойства были обнаружены более чем у 1500 веществ, из которых широко используются Сегнетова соль, титанат бария и др.

## Slide 54: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Пьезоэлектрические свойства кристаллов связаны с их структурой. Ими обладают все Пироэлектрики (спонтанно поляризованные диэлектрики). При механической деформации пироэлектрика меняется величина его спонтанной поляризации, что и наблюдается как прямой пьезоэлектрический эффект.
Пьезоэлектрические эффекты наблюдаются также в некоторых
непироэлектриках (например, у кварца).

## Slide 55: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО Справедливо общее утверждение: КРИСТАЛЛЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЦЕНТРОМ СИММЕТРИИ, НЕ МОГУТ БЫТЬ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКАМИ. Это объясняется тем, что при деформации кристалла центр симметрии сохраняется, а при наличии центра симметрии не может быть поляризации. Наличие других элементов симметрии (оси, плоскости симметрии) может «запрещать» появление поляризации в определённых направлениях или при некоторых определённых деформациях.

## Slide 56: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
а — плоская модель кристалла, НЕ ИМЕЮЩЕГО ЦЕНТРА СИММЕТРИИ; центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают, стрелки изображают отдельные электрические дипольные моменты одной группы зарядов;
б — тот же кристалл, ПОДВЕРГНУТЫЙ СЖАТИЮ, при котором ИЗМЕНЯЮТСЯ ДЛИНЫ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЗАРЯДАМИ
каждой группы, но не углы между ними; ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРЕЛКА СЛЕВА — СУММАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬНЫЙ МОМЕНТ ОДНОЙ ГРУППЫ ЗАРЯДОВ

## Slide 57: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
а — плоская модель кристалла, ОБЛАДАЮЩЕГО ЦЕНТРОМ СИММЕТРИИ;
б — тот же кристалл, подвергнутый сжатию.

## Slide 58: ПЬЕЗОКЕРАМИКА
ПЬЕЗОКЕРАМИКА – это поляризованная сегнетокерамика, характеризующаяся резко выраженной нелинейной зависимостью  от температуры.
Пьезокерамику оценивают по следующим основным свойствам:
1)диэлектрической проницаемости ;
пьезомодулям d31 , d33, d15, зависящим от направления действия силы;
чувствительности, представляющей собой отношение d/e;
диэлектрическим потерям, tg;
пределу прочности при изгибе.

## Slide 59: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
В зависимости от формы петли гистерезиса различают сегнетоэлектрики: сегнетожесткие, сегнетомягкие,
с прямой петлей гистерезиса.
Схема сегнетоэлектрической петли гистерезиса:
Рс – спонтанная поляризация; Po –
остаточная поляризация; Ек – коэрцитивное поле

## Slide 60: СЕГНЕТОМЯГКИЕ СЕГНЕТОПЬЕЗОКЕРАМИКИ (СПК)
Сегнетомягкие СПК характеризуются относительно низкой коэрцитивной силой Ес, высокими значениями диэлектрической проницаемости, пьезомодулей и коэффициентов электромеханической связи. Кроме того, сегнетомягким СПК свойственны повышенные диэлектрические потери и пониженная механическая добротность.

## Slide 61: СЕГНЕТОМЯГКИЕ СЕГНЕТОПЬЕЗОКЕРАМИКИ (СПК) Сегнетожесткие СПК характеризуются относительно высокой коэрцитивной силой Ес, низкими значениями диэлек-
трической проницаемости, пьезомодулей и коэффициентов электромеханической свя- зи, т.е. противоположными сочетаниями свойств по отношению к сегнетомягким составам. Как правило, температура Кюри сегнетожестких СПК ТС > 300 °C. Иногда дополнительно рассматривают СПК сред- ней сегнетожесткости с промежуточными значениями коэрцитивной силы Ес и других параметров.

## Slide 62: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ С ПРЯМОЙ ПЕТЛЕЙ ГИСТЕРЕЗИСА

## Slide 63: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
Сегнетоэлектрическими свойствами обладает большинство титанатов щелочно- земельных металлов второй группы и некоторые другие соединения. В
настоящее время известно несколько сотен соединениий, которые являются сегнето- или антисегнетоэлектриками.
Титанаты Са, Ва, Sr, Cd, Pb имеют кубическую структуру типа перовскита (CaTiO3), который сам не имеет сегнетоэлектрических свойств.

## Slide 64: СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
В перовските возможно замещение катиона титана на ионы Zr4+ , Hf4+ , Th4+ и др., а катиона Ca2+ на Pb2+, Sr2+, Ba2+ и др. Почти все указанные титанаты обладают способностью образовывать между собой твердые растворы замещения с неограниченной растворимостью, что является основой для создания многих видов сегнето- и пьезокерамики.
Меняя сочетание двойных и тройных твердых растворов титанатов, можно резко изменять свойства соответствующей керамики.

## Slide 65: Механизмы поляризации
68
Поляризация
атомная
ионная
дипольная
миграционная
неполяризованное
поляризованное
Состояние
Электрически й дипольный момент
Вектор поляризации

## Slide 66
69
= ε0εE

## Slide 67
70

## Slide 68
71
а) полностью упругая поляризация б) поляризация с релаксацией
В) нелинейная поляризация

## Slide 69
72

## Slide 70
73
Схематичес- кая зависимость ε’ и ε” диэлектрика от частоты

## Slide 71
74
 r
,
 r
и
tg
Зависимость ε’, ε” и tgδ, и от частоты для диэлектрика а) с одним временем релаксации б) с двумя временами релаксации

## Slide 72
75

## Slide 73
76
КЕРАМИКА
НА ОСНОВЕ
TiO2

## Slide 74: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ TiO2
77
Основные системы конденсаторной керамики
ZrO2-TiO2
CaZrO3-CaTiO3 Mg2TiO4-CaTiO3
CaSnO3-CaZrO3-CaTiO3 LaAlO3-CaTiO3
BaTiO3-Al2O3·3TiO2
Сырье для получения TiO2
FeTiO3 - ильменит CaTiSiO5 - сфен CaTiO3 - перовскит

## Slide 75
78
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ TiO2
Свойства модификаций диоксида титана

## Slide 76: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ TiO2
79
Состав конденсаторных масс

## Slide 77
80
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ TiO2
Свойства конденсаторных масс

## Slide 78
81
СВЕРХПРОВОДЯЩАЯ
КЕРАМИКА

## Slide 79: СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
Явление сверхпроводимости, заключающееся в исчезновении электрического сопротивления ниже определенной, так называемой критической температуры, было открыто Г. Каммерлинг-Оннесом в 1911 г. Это явление имеет место у многих металлов, сплавов и химических соединений, как правило, при очень низкой температуре, близкой к абсолютному нулю, так как при этом резко возрастает количество сверхпроводящих электронов.

## Slide 80: СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
Оксидные композиции, на которых И. Беднорц и К. Мюллер обнаружили СП (в 1986—1993 гг. ), были синтезированы довольно давно. В 1978 году это сделали сотрудники Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН В. Лазарев, Б. Кахан и И. Шаплыгин, опубликовавшие свои результаты год спустя в "Журнале неорганической химии".

## Slide 81: СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
Говорят, что они пытались исследовать синтезированные образцы, но жидкий гелий был им недоступен, как недоступен он оказался и для французских исследователей (К. Мишель, Б. Раво), синтезировавших несколько позже аналогичные и многие другие купраты независимо от российских коллег.

## Slide 82: СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
В 1993 году международная команда исследователей, в которой главную роль сыграли молодые российские химики — сотрудники МГУ Е. Антипов и С. Путилин, синтезировала ртутьсодержащие сверхпроводники.
Рекордсменом в настоящее время является HgBa2Ca2Cu3O8 (HgBa2Can- 1CunO2n+2++) (Hg-1223), имеющий критическую температуру 135 К.

## Slide 83: СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
При наложении внешнего давления 350 тыс. атм температура перехода возрастает до 164 К, что лишь на 19 К уступает минимальной температуре, зарегистрированной в природных условиях на поверхности Земли.

## Slide 84: Высокотемпературные сверхпроводники
Тс, K
Тс, C
Материал
195
-78
Темп. Субл. твердого CO2
184
-89.2
Самая низкая температура на Земле
133
−140
HgBa2Ca2Cu3Ox(HBCCO)
Купратные сверхпров.
110
−163
Bi Sr Ca Cu O (BSCCO)
2 2 2 3 10
93
−180
YBa2Cu3O7 (YBCO)
90
-183
Темп кип. жидкого кислорода
77
-196
Темп кип. жидкого азота
55
−218
SmFeAs(O,F)
Железосод. Сверхпров.
41
−232
CeFeAs(O,F)
26
−247
LaFeAs(O,F)
20
-253
Темп. кип. жидкого жидкого водорода
18
−255
Nb3Sn
Метал. Низкотемп. Сверхпров.
10
−263
NbTi

## Slide 85: Возможные области использования сверхпроводящих материалов

## Slide 86: Эволюция в создании новых поколений сверхпроводников

## Slide 87
Структуры первых трех членов гомологического ряда
HgBa2Can-1CunO 2n+2+ (n = 1, 2 и 3 для Hg-1201, Hg-1212 и Hg-1223
соответственно)

## Slide 88
Области использования сверхпроводников:
•различные материалы: пленочные проводники, сверхпроводящие магниты и пр.;
•микротехника: микроволновые
устройства, сверхчувствительные системы обнаружения магнитных полей (SQUID), цифровая электроника, искусственные биологические системы;
•макротехника: силовые кабели, электрические системы и сети, генераторы и двигатели.

## Slide 89
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ