## Slide 1: «Диэлектрические свойства керамических материалов»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов
Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров
Москва, 2021

## Slide 2
Введение
Керамику, которая характеризуется хорошими электрофизическими свойствами, приписывают к классу технической керамики. К технической керамике относят многочисленные виды изделий, объединяемые условно в один класс по принципу использования их в различных областях техники. Они различаются по химическому и фазовому составу, строению и свойствам, но имеют и общие отличительные признаки. Их производство отличается большим разнообразием методов формования, диктуемых высоким требованиями, предъявляемыми к точности размеров и свойствам изделия этого класса.

## Slide 3
Виды электрофизической керамики и области их применения
Определяющие свойства | Области применения
Высокое электросопротивление, низкая диэлектрическая проницаемость | Электроизоляторы, корпуса и подложки интегральных схем
Сегнетоэлектрические свойства, высокая диэлектрическая проницаемость | Высокоемкостные конденсаторы, запоминающие устройства
Пьезосвойства | Пьезоэлементы, фильтры, транзисторы, ультразвуковые устройства
Электронное излучение | Электронные микроскопы, горячие катоды
Полупроводниковые и сенсорные свойства | Варисторы, анализаторы влажности, термисторы, тепловые элементы
Ионная проводимость | Твердые электролиты, натрий-серные аккумуляторы, анализаторы среды в печах

## Slide 4
Виды электрофизической керамики и области их применения
Таким образом, в электрофизической керамике к определяющим свойствам относят:
пьезо- и сегнетоэлектрические свойства;
магнитные свойства;
электрическое сопротивление;
электрическая проводимость;
электрическая прочность;
диэлектрическая проницаемость;
диэлектрические потери.
Дальше пойдёт речь именно о последних двух свойствах.

## Slide 5
Диэлектрическая проницаемость
Диэлектрическая проницаемость ε – величина, показывающая во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в конкретной среде меньше, чем в вакууме, для которого ε = 1.
Как уже было показано, диэлектрическая проницаемость является определяющим свойством работы конденсаторов в электронных приборах, поэтому данное явление будет рассмотрено на примере конденсатора.
Главной характеристикой конденсатора является электрический заряд Q, который может быть в нем сохранён: Q = C‧U,
где C – ёмкость, U – приложенное напряжение.

## Slide 6
Диэлектрическая проницаемость

## Slide 7
Диэлектрическая проницаемость
Напряженность поля между двумя пластинами в вакууме E0 выше, чем напряженность поля E, заполненного диэлектриком. Данное явление объясняется нейтрализацией части зарядов на пластинах в результате поляризации диэлектрика. Все это является мерой поляризуемости диэлектрика, т.е. его диэлектрической проницаемости.

## Slide 8
Некоторые виды поляризации в керамических диэлектриках:
Электронная поляризация – упругое смещение и деформация электронных оболочек атомов и ионов. Время установки - 10-15 с. Диапазон частот - 10-14 - 10-16 Гц.
Ионная поляризация – смещение упруго связанных ионов на расстояние, меньшее постоянной решетки. Время установки - 10-13 с.
Ионно-релаксационная поляризация – наблюдается в ионных диэлектриках с неплотной упаковкой ионов.
Электронно-релаксационная поляризация – наблюдается за счёт возбужденных избыточных электронов тепловой энергией.
Миграционная поляризация – проявляется при низких частотах и может быть вызвана проводящими и полупроводниковыми включениями в материале.

## Slide 9
Частотная зависимость диэлектрической проницаемости
В переменном электрическом поле с увеличением частоты начинают запаздывать сначала наиболее медленные, а затем другие, «более быстрые» виды поляризации.
Так, как было уже сказано, при частотах > 1016 Гц происходит запаздывание электронной поляризации, при частотах > 1013 Гц – запаздывание ионной поляризации. В области низких частот (104 -105 Гц) перестают действовать различные виды объемно-зарядной поляризации.

## Slide 10
Температурная зависимость диэлектрической проницаемости
При низких температурах, когда подвижность молекул и радикалов, входящих в состав молекул, мала, поворот диполей на большие углы невозможен, и в материале наблюдается поляризация электронного упругого смещения и дипольно-упругая поляризация. С возрастанием температуры подвижность диполей увеличивается, и облегчается их ориентация под действием внешнего поля. Следовательно, диэлектрическая проницаемость растет.
Однако, при дальнейшем росте температуры кинетическая энергия теплового движения диполей возрастает настолько, что броуновское движение диполей разрушает ориентацию, задаваемую внешним полем. Диэлектрическая проницаемость снижается.
Тк – температура Кюри,
после которой при увеличении температуры диэлектрическая проницаемость снижается

## Slide 11
Диэлектрические потери
Диэлектрические потери энергии в диэлектриках характеризуются величиной рассеиваемой энергии в единице объема – удельными потерями. Потери энергии в диэлектриках являются результатом электрической проводимости по постоянному току, поляризации и процессов, связанных с неоднородной структурой, - наличием газовых включений, влаги и т. д.
При приложении тока к диэлектрику в низкочастотной области поляризация будет успевать за изменениями электрического поля. Если частота становится достаточной высокой, поляризация перестает следовать за изменениями электрического поля (диэлектрическая проницаемость при этом уменьшается.

## Slide 12
Диэлектрические потери
Отставание поляризации по фазе (угол ) от электрического поля как раз и определяет рассеивание энергии в диэлектрике. Угол запаздывания увеличивается с ростом частоты ω, так как
tϕ = ωτ.
Общие потери в диэлектрике составляют:
W = Wскв + Wp = Iacosϕ = IrUtgδ,
где Wскв - потери сквозной проводимости;
Wp - релаксационные потери.
Помимо потерь на поляризацию в диэлектриках могут возникать потери, связанные с неоднородностью макроструктуры. Они обусловлены ионизацией газа в порах и резкими изменениями электрической проводимости в местах с резкой неоднородностью электрического поля.

## Slide 13
Частотная зависимость
диэлектрических потерь
Увеличение tgδ происходит до тех пор, пока время релаксаций дипольных молекул τ << 1/2f, т. е. с ростом частоты диполям не хватает времени для ориентации 1/2f << τ и tgδ уменьшается.
Зависимость tgδ полярных диэлектриков от частоты электрического поля
1 – потери за счет дипольной поляризации; 2 – потери за счет сквозной проводимости; 3 – суммарные потери.

## Slide 14
Температурная зависимость
диэлектрических потерь
Увеличение tgδ с повышением температуры обусловлено как потерями за счёт электрической проводимости (плотная упаковка ионов в материале), так и за счёт уменьшения сил трения между диполями (после точки Кюри) и, вследствие этого, их более легкой ориентации в электрическом поле.
Зависимость tgδ полярных диэлектриков от температуры
1 – потери за счет дипольной поляризации; 2 – потери за счет сквозной проводимости; 3 – суммарные потери.

## Slide 15
Технология низкотемпературной
со-обжиговой керамики
Такие свойства, как диэлектрическая проницаемость ε и тангенс угла диэлектрических потерь, очень важны для производства керамических подложек в электронике.
Такие материалы изготавливают по технологии низкотемпературной со-обжиговой керамики (НСК), в зависимости от области использования. Так, материалы, изготавливаемые по технологии НСК используются в качестве микросхем для мобильных устройств в виду возможности миниатюризации этих микросхем в электронной или военной промышленности.

## Slide 16
Достоинства технологии низкотемпературного со-обжига
• Хорошие электрические характеристики и их стабильность до миллиметровых длин волн. В зависимости от используемых материалов диэлектрическая проницаемость такой керамики варьируется от 6 до 9, а тангенс угла диэлектрических потерь в ГГц-диапазоне от 0,001 до 0,006. Для металлизации используются металлы с низким удельным сопротивлением (Ag, Au, Pt).
• Превосходная механическая стабильность и сохранение линейных размеров, что обеспечивается не только малым коэффициентом теплового расширения (5–7 мкм/мºС), но и эластичными свойствами материала в широком диапазоне температур. Плотная структура НСК не пропускает влагу, поэтому корпуса из нее могут быть использованы в высоко влажной атмосфере без дополнительной защиты.
• Низкий ТКЛР, близкий к такому коэффициенту большинства основных полупроводниковых материалов электроники (Si, GaAs, InP). Это позволяет монтировать полупроводниковые кристаллы непосредственно на основание платы.
• Хорошая теплопроводность, составляющая 2–4 Вт/мК, что гораздо выше, чем у печатных плат на основе органических материалов (0,1–0,5 Вт/мК). Теплопроводность НСК также может быть повышена до 20 Вт/мК за счет создания с помощью металлизации тепловых стоков.
• Возможность 3D интеграции. В такой керамике легко создаются полости, отверстия, ограничители, встроенные пассивные компоненты.

## Slide 17
Изготовление керамических листов
Раскатывание
Покрытие
Растворители | Диспергаторы | Связки | Пластификаторы
Трихлорэтилен | Рыбий жир | Ацетатцеллюлоза | Полиэтиленгликоль
Этиловый спирт | Октадециламин | Соли полиакриловой кислоты | Дибутилфталат
Этилацетат | Монооленокислый глицерин | Поливиниловый спирт | Диоктилфталат
Толуол | Триолеинокислый глицерин | Поливинилбутираль | Сахарозо-ацетат изобутилат
Ацетон | - | Поливинилацетат | Глицерин
Ксилол | Рыбий жир | Поливинилбутираль | Бензилфталат
Органические материалы, применяемые в ракельном способе

## Slide 18
Технологический процесс низкотемпературного со-обжига
Особенностью технологии НСК является создание платы, состоящей из множества слоёв керамических листов, приготовленных ранее из суспензии. В этих керамических листах вырубаются отверстия, которые в последствии заполняются проводящей пастой. Сами листы скрепляются в стек, ламинируются и отправляются на обжиг.

## Slide 19
Температурный профиль для обжига низкотемпературной керамики
Термообработка керамики, как правило, состоит из выжигания органики в течение 2–2,5 ч при 450–500 ºС и последующего обжига в течение 10 мин при 850 ºС.
После обжига даже при воздействии высоких температур НСК-керамика сохраняет свою структуру. Это позволяет использовать изделия из нее в широком диапазоне температур.
Керамика во время обжига становится более плотной и, как правило, дает усадку в размерах на 9–15% в плоскости листов (ось X, Y) и на 10–30% в направлении, перпендикулярном ей (ось Z), что необходимо учитывать при проектировании систем на основе НСК и выборе проводящих/резистивных паст.

## Slide 20
Пасты
Важнейшая часть НСК-систем – проводники, совместимые с низкотемпературной керамикой. Как уже было сказано, металлизация может проводиться с использованием золота, серебра или при их совместном применении (серебряные пасты используются для формирования внутренних проводников, золотые – для поверхностных). Проводящие пасты легко наносятся трафаретной печатью, что позволяет получать топологию с высоким разрешением.
Очевидно, что переход на проводящие материалы на основе серебра не только позволяет снизить потери, но и уменьшить стоимость системы в целом. Однако когда надежность и использование проволочной микросварки становятся основными критериями выбора технологии, проводники на основе золота предпочтительнее. Смешанные системы металлизации совмещают в себе достоинства золотых и серебряных проводников. Переход между двумя металлами достигается с помощью специальных паст. В результате смешанная металлизация позволяет создавать относительно недорогие устройства с высоким быстродействием.

## Slide 21
Особенности технологии низкотемпературного со-обжига
II. Усадка
IV. Прочность
I. Металлизация
III. Теплопроводность

## Slide 22
Изделия, выполненные по технологии низкотемпературного со-обжига

## Slide 23
Характеристики материалов для технологии низкотемпературного со-обжига
Материал | Характеристики |  |  |  | Совместимость с материалом проводников
 | Электрофизические |  | Теплофизические |  | 
 | ɛr на 106 Гц | tgδ*10-3 на 106 Гц | ТКЛР (°С-1)×106 | l, Вт/(м*К) | 
DuPont GreenTape 943 | 7,5* | 1,0* | 6,0 | 4,4 | Pd/Ag, Ag
DuPont GreenTape 951 | 7,8* | 1,5* | 5,8 | 3,0 | Pd/Ag, Ag
Heratape CT2000 | 9,1** | 2,0** | 5,6 | 3,0 | Au, Ag, Ag/Pd
FerroFerro A6-M | 5,9* | 2,0* | 7,0 | 2,0 | Au, Ag
Kyocera GL550 | 5,6*** | 0,9*** | 5,9 | 2,0 | Ag
Kyocera GL560 | 6,0*** | 1,7*** | 7,9 | 1,5 | Ag
Nikko AG3 | 7,1 | 3,0 | 5,5 |  | Au, Ag
TDK S39 | 7,5*** | 2,9*** | 6,3 | 2,9 | Ag
TDK T50 | 11,7*** | 3,3*** | 6,4 | 2,4 | Ag
Murata LR | 7,7 | 5,0* | 5,5 | 2,5 | Ag
Murata LA | 8,8 | 4,0**** | 7,2 | 3,5 | Ag
CeramTec CeramTape GC | 7,9 | 2,0 | 5,3 |  | Ag
ESL 41110 | 4,5 | 4,0 | 6,4 | 3,0 | Ag, Ag/Pd
ESL 41060 | 16 | 2,0 | 7,55 | - | Ag
* на 10 ГГц; ** на 2,5 ГГц; *** на 2 ГГц; **** на 6 ГГц

## Slide 24
Диэлектрические свойства перспективных систем НСК
Материал | Tспекания, [оС] | f, [ГГц] | εr | Q∙f, [ГГц] | τf, [ppm/oC]
(Mg0.9Ca0.05)TiO3 + BaO-B2O3-SiO2 | 900 | 4,3 | 13,2 | 10000 | -
Li3TaO4 + B2O3(1.0 масс. %) | 930 | 12,4 | 14,1 | 29900 | -48
Ba2CeV3O11 + ZnO-B2O3-SiO2 (1.0 масс. %) | 825 | 4,9 | 15,1 | 20300 | -21
0.9MgTiO3-0.1CaTiO3 + Li2O-B2O3-SiO2 (5.0 масс. %) | 950 | 9,0 | 18,8 | 19000 | 10
0.75ZnWO4-0.25TiO2 + Li2CO3-H3BO3 (0.5 масс. %) | 950 | 7,3 | 19,0 | 13500 | -11
Li2Zn3Ti4O12 + Li2O-ZnO-B2O3 (1.5 масс. %) | 900 | 9,0 | 19,1 | 63800 | -49
Li2.081Ti0.676Nb0.243O3 + Li2O-B2O3-SiO2 (5.0 масс. %) | 850 | 9,0 | 19,2 | 41400 | -2
Li2Zn3Ti4O12 + бензоциклобутен (1.5 масс. %) | 900 | 5,0 | 19,4 | 57600 | -40

## Slide 25
Материал | Tспекания, [оС] | f, [ГГц] | εr | Q∙f, [ГГц] | τf, [ppm/oC]
Li2ZnTi3O8 + LMZBS (1.0 масс. %) | 925 | 8,9 | 21,3 | 58000 | -14
Li2TiO3 + Li2O-MgO-B2O3 (5.0 масс. %) | 850 | 8,9 | 21,4 | 64100 | -33
(Zn0.7Mg0.3)TiO3 + LBSCA (1.0 масс. %) | 900 | 7,0 | 21,6 | 62000 | -60
Li2TiO3 + Li2O-ZnO-B2O3 (2.0 масс. %) | 900 | 9,5 | 23,2 | 38909 | 30
Li2ZnTi3O8 + MgO-B2O3-SiO2 (2.0 масс. %) | 900 | 10,2 | 25,0 | 56200 | -10
Li2ZnTi3O8 + ZnO-B2O3 (0.25 масс. %) | 950 | 8,1 | 25,3 | 61600 | -13
PbMoO4 | 850 | 6,2 | 25,4 | 35200 | -21
Диэлектрические свойства перспективных систем НСК

## Slide 26
Направления необходимого развития технологии НСК
В целом важно отметить, что НСК-технология получила широкое развитие благодаря ряду особенностей. Возможность создания 3D-структур, встроенных пассивных компонентов, проводящих соединений, высокая механическая прочность и герметичность позволяют рассматривать ее как базовую при изготовлении сложных электронных систем, где требуется высокая производительность и надежность. Основные направления развития такой технологии включают совершенствование материалов и улучшение технологического процесса производства, что будет обеспечивать улучшение их электрических характеристик, простоту в использовании, совместимость с основными технологиями сборки полупроводниковых приборов (высокотемпературной пайкой, проволочной микросваркой и т. д.) и что самое главное – их миниатюризацию.
Для интеграции пассивных компонентов и создания изделий оптоэлектроники состав материалов постоянно совершенствуется. С точки зрения технологического процесса усилия разработчиков направлены на повышение контроля усадки керамики, увеличение размеров листов, уменьшение топологических норм и более совершенное использование разнородных материалов.

## Slide 27
Выводы
Диэлектрическая проницаемость ε – мера поляризуемости диэлектрика вследствие нейтрализации зарядов пластин, между которым этот диэлектрик был помещён. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости ε сложным образом уменьшается, по мере «исчезновения» того или иного вида поляризации с увеличением частоты поля. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости ε также имеет сложный характер, достигая своего максимума в точке Кюри.
Диэлектрические потери в диэлектрике определяются соотношением W = Wскв + Wp = Iacosϕ = IrUtgδ. Температурная зависимость tgδ: увеличение данного параметра с повышением температуры обусловлено как потерями за счёт электрической проводимости, так и за счёт уменьшения сил трения между диполями (после точки Кюри). Частотная зависимость tgδ: увеличение tgδ происходит до тех пор, пока время релаксаций дипольных молекул, т. е. с ростом частоты выше определенного значения диполям не хватает времени для ориентации, и tgδ уменьшается.
Материалы, для которых диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери являются основополагающими свойствами, изготавливаются по технологии НСК, которая характеризуется отличительными особенностями проведения некоторых её процессов (нанесение металлизации, обжиг многослойного сырца, использование ракельного способа приготовления керамических листов).

## Slide 28
Библиографический список
Н.Т. Андрианов, А.В. Беляков, В.Л. Балкевич, А.С. Власов, И.Я. Гузман, Е.С. Лукин, Ю.М. Мосин, Б.С. Скидан. Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Я. Гузмана. — М.: OOO РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. – 496 с.
Л.И. Сычева, Е.Н. Потапова, Д.О. Лемешев, Н.Ю. Михайленко, А.И. Захаров, И.Н. Тихомирова, А.В. Беляков, Е.Е. Строганова. Практикум по технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Макарова. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. — 270 с.

## Slide 29
Библиографический список
Дополнительный
Р. Кондратюк. Низкотемпературная совместно обжигаемая керамика (LTCC). Преимущества. Технология. Материалы. [Электронный ресурс]: https://ostec-3d.ru/ (дата обращения: 21.03.2020).
Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 21.03.2020).
3. Ma Z-C., Xu Z-M., Liu S-S., Wu X-H., Zhao W-N., Sun T-Y., Luo C. & Peng. J. Dielectric behaviour of (Mg0.95Ca0.05)TiO3 for application in terahertz resonator / Advances in Applied Ceramics. 2014. Vol. 113, Iss.5. P. 296–300.
4. Pang L-X., Zhou D., et al. Low-temperature sintering and microwave dielectric properties of Li3MO4 (M = Ta, Sb) ceramics / Journal of Alloys and Compounds. 2012. Vol. 525. P. 22–24.

## Slide 30
Спасибо за внимание