## Slide 1
1
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА

## Slide 2: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
2
Основные показатели:
dij = D/F
(D – электрическая индукция, F – приложенная сила)
dij – пьезоэлектрические модули (3х6 = 18 компонент)
важнейшие:
d33 – продольный пьезоэффект
d31 – поперечный пьезоэффект
d15 –пьезоэффект при напряжении сдвига Размерность: м/В (СИ), см/(ст.В) (СГСЭ)
g = d/ε – чувствительность
k – коэффициент электромеханической связи
(k>1)

## Slide 3: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
3
Решетка типа перовскита CaTiO3
Основные фазы:
A2+B4+O3
A = Ca, Ba, Sr, Pb, Cd B = Ti, Zr, Hf, Th и
др.
X+Y5+O3
X = Li, Na, K Y = Nb, Ta
A2+Y5+
2O6
A = Ca, Ba, Sr, Pb, Cd Y = Nb, Ta

## Slide 4: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
4
Титанат бария BaTiO3
Формы BaTiO3:
а) ромбоэдри- ческая
(< -90ºC)
б) ромбическая
(-90 – +5ºC)
в) тетрагональ- ная
(5 – 120ºC)
г) кубическая
(>120ºC)

## Slide 5
5
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
Свойства титаната бария

## Slide 6
Формы ЦТС
- кубическая
– тетрагональная
– ромбоэдрическая6
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
Цирконаты-титанаты свинца (ЦТС, PZT) PbZrxTi1-xO3

## Slide 7: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
7
Цирконаты-титанаты свинца (ЦТС, PZT) PbZrxTi1-xO3
Усредненные свойства ЦТС
ЦТС-19:

## Slide 8
8
ФЕРРОМАГНИТНАЯ КЕРАМИКА

## Slide 9
9
ФЕРРОМАГНИТНАЯ КЕРАМИКА
Основные показатели:
κ – магнитная восприимчивость μ – магнитная проницаемость
μ = 1 + κ
Hк – коэрцитивная сила
Вост – остаточная магнитная индукция
Магнетон Бора (элементарный магнитный момент)
μ = 9,27·10−24 Дж/Тл
В

## Slide 10: ФЕРРОМАГНИТНАЯ КЕРАМИКА
10
Магнитные домены
а – ферромагнетик
б – антиферромагнетик в – ферримагнетик
Феррошпинели - MeО·Fe2О3 (Me = Fe, Co, Zn, Cu, Mn
и т.д.)
Феррогранаты - 3Me2O3 5Fe2O3 (Me = Y, Gd, Tb, Dy,
Ho, Er, Sm или Eu)
Гексаферриты - (MeО·6Fe2О3, Me= Ва, Sr или Pb)
Ортоферриты - MeFeО3 (Me = Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Sm, Eu)
.

## Slide 11: ФЕРРОМАГНИТНАЯ КЕРАМИКА
11
Структура шпинели
– катион в октаэдр. положении в окружении шести О2-
– катион в тетраэдр. Положении в окружении четырех О2-
– ион кислорода
Всего 56 ионов: 8 Me2+, 16 Me3+, 32 O2-
Нормальная шпинель:
8 Me2+ - тетраэдрическое положение
16 Me3+ - октаэдрическое положение Обращенная (инвертированная) шпинель:
8 Me2+ - октаэдрическое положение 8 Me3+ - октаэдрическое положение 8 Me3+ - тетраэдрическое положение
Смешанная шпинель – не менее двух разных Me2+

## Slide 12
12
Образование магнитного момента в шпинели
А B B
Суммарный спиновый момент:
Спиновые моменты ионов переходных элементов (в μВ)

## Slide 13
13
ФЕРРОМАГНИТНАЯ КЕРАМИКА
Намагниченность насыщения (в μВ)

## Slide 14: ФЕРРОМАГНИТНАЯ КЕРАМИКА
14

## Slide 15
15
ФЕРРОМАГНИТНАЯ КЕРАМИКА
Магнитные свойства простых ферритов
Прочие свойства ферритов

## Slide 16: ФЕРРОМАГНИТНАЯ КЕРАМИКА
16
Классификация ферритов по свойствам
- магнитомягкие
NiO-ZnO-Fe2O3 (группа НН)
NiO-MnO-Fe2O3 (группа НМ)
магнитотвердые (магнитожесткие)
BaO.6Fe2O3 SrO.6Fe2O3
для СВЧ-применений
Y3Fe5O12
MgO-Cr2O3-Fe2O3
MgO-Al2O3-Fe2O3 MgO-MnO-Fe2O3
- с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ)
MgO-MnO-Fe O
2 3

## Slide 17
17
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ

## Slide 18: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
18
Хромиты редкоземельных элементов
+ хромиты скандия, иттрия (ScCrO3, YCrO3)
MeCrO3 (Me2O3·Cr2O3) – структурный тип перовскита
высокая температура плавления и огнеупорность
высокая стойкость к окислению высокая электронная проводимость хорошая химическая стойкость

## Slide 19: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
19
Температура плавления хромитов РЗЭ
La
Атомный номер РЗЭ
Тпл , °С
Pr
Nd
Sm
Gd
Dy
Ho
Er
Yb

## Slide 20: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
20
Электропроводность хромитов РЗЭ (700°C) La
Атомный номер РЗЭ
 , Ом-1·см-1
Nd
Dy
Ho
Yb

## Slide 21: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ. Методы синтеза
21
1) Твердофазный синтез
Соосаждение из раствора с последующей термообработкой
Жидкофазный синтез в
«холодном» контейнере

## Slide 22
22
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
Хромит лантана LaCrO3
Тпл= около 2500ºС ρ=6,67 г/см3 ТКЛР: 8,5·10-6 К-1
Термическая диссоциация в окислительной среде (~10-4 г/(см2 · ч)
4LaCrO3 + 3O2  La2(CrO4)3 + La2O3 + CrO3

## Slide 23: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
23
Твердые растворы LaCrO3-CaCrO3 (или Sr вместо Ca)
(1– x)La2O3+ 2xCaO + Cr2O3 + O2 → 2La1-xCaxCr(III)1-xCr(IV)xO3
Доля CaCrO3 (мол.%)
Доля CaCrO3 (мол.%)
Электропроводность при
20°C
 , Ом-1·м-1
Доля Cr6+ (%)

## Slide 24: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
Март 2012:
А.П. Шевчик «Резистивные материалы и изделия на основе хромита лантана»
Композиционные материалы с регулируемым градиентным содержанием хромита лантана и пониженной склонностью к рекристаллизации
Защитные покрытия для хромитлантановых нагревателей на основе алюмоиттриевого граната и алюминатов лантана
24

## Slide 25
25
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
Применения хромитлантановой керамики топливные элементы с твердым электролитом
высокотемпературные нагреватели электропечей
электроды МГД-генераторов
ИК-излучатели
катализаторы дожигания отходящих газов автомобилей
Производители
«Пирокс» (Франция)
«Карболит» (Англия)
«Нихон кагаку тоге» (Япония)
«Термокерамика» (Россия, Москва)

## Slide 26: КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
26
Хромитлантановая керамика (производитель «Термокерамика»)
Свойства | Значения
Кажущаяся плотность, г/см3 | 5,6
Темп. плавления, ºС | 2450
ТКЛР, К-1 | 9,6·10-6
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 2,4
σпр, МПа, сжатие | 120
σпр, МПа, изгиб | 30
ρv, Ом·см при 25ºС | 1-6
ρv, Ом·см при 1700ºС | 0,06-0,25

## Slide 27
Рабочие температуры – до 1700-1800ºС
27
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
Нагреватели из хромита лантана

## Slide 28
28
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
Нагреватели из хромита лантана («Термокерамика»)
1) Материал токовыводов
Хромит лантана с добавками
Хромит лантана без добавок

## Slide 29
Предельное количество термоциклов29
КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ХРОМИТОВ РЗЭ
Нагреватели из хромита лантана («Термокерамика»)
Срок службы при непрерывном режиме работы

## Slide 30
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ