## Slide 1
Магнитные свойства керамических материалов
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева Кафедра химической технологии керамики
и огнеупоров
Лекция Zoom

## Slide 2
Библиографический список
Н.Т. Андрианов, А.В. Беляков, В.Л. Балкевич, А.С. Власов, И.Я. Гузман, Е.С. Лукин, Ю.М. Мосин, Б.С. Скидан. Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Я. Гузмана. — М.: OOO РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. – 496 с.
Л.И. Сычева, Е.Н. Потапова, Д.О. Лемешев, Н.Ю. Михайленко, А.И. Захаров, И.Н. Тихомирова, А.В. Беляков, Е.Е. Строганова. Практикум по технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Макарова. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. — 270 с.

## Slide 3
Библиографический список
3. У. Д. Кингери. Введение в керамику. Издательство второе./Перевод с английского к.т.н. А. И. Рабухина и В. К. Яновского, под редакцией академика АН УССР, чл.-корр. АН СССР П. П. Будникова и д.т.н. проф. Д. Н. Полубояринова, — М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ», 1967. – 501 с.

## Slide 4
Введение
В электро- и радиотехнике важную роль играют магнитные материалы - металлические и керамические, с помощью которых удается превратить электрическую энергию в механическую работу и наоборот. Основным препятствием для применения металлических магнитов, особенно при высоких частотах, являются вихревые токи, вызывающие в них большие потери электромагнитной энергии.

## Slide 5
Введение
Ограничить мощность вихревых токов удалось в магнито-диэлектриках, ферритах, обладающих высоким электрическим сопротивлением и очень низкой добротностью - более 1000 единиц.
Однако ферриты имеют низкую намагниченность насыщения, что ограничивает их применение в мощном оборудовании электро-энергетики - генераторах, трансформаторах, к тому же некоторые из них более дороги, чем металлические магниты.

## Slide 6
Магнитные свойства у ферритов вызваны образованием магнитных моментов в атомах, ионах, молекулах, например у переходных элементов, РЗЭ и актиноидов, имеющих частично заполненные внутренние электронные оболочки, или в атомах и молекулах металлов, содержащих нечетное число электронов. Таким образом, магнитный момент mВ атома, выражаемый в магнетонах Бора, складывается из орбитального момента и спинового момента электрона.
Ферриты

## Slide 7
В ферритах орбиты электронов связаны в решетке за счет химических связей так, что орбитальные моменты в значительной степени «заморожены». Поэтому главный вклад в величину их магнитного момента вносится спинами электронов. Проявление свойств в микрообъемах материала оказывается заметным при согласованной ориентации элементарных магнитных моментов в виде магнитных доменов, которые образуются при температурах ниже магнитной точки Кюрн.
Ферриты

## Slide 8
Ферро-, ферри-, антиферромагнетики
Таким образом, основным свойством ферромагнитного состояния вещества является самопроизвольная (спонтанная) намагниченность без приложения внешнего магнитного поля. При неупорядоченном расположении доменов направления векторов их магнитных моментов различны и равновероятны, поэтому магнитный поток такого тела во внешнем пространстве равен нулю.

## Slide 9
Магнитные материалы, в которых наблюдается взаимнопараллельное расположение спинов, называют ферромагнетиками; при антипараллельном расположении - антиферромагнетиками. При антипараллельное расположении спинов, если их суммарный магнитный момент не равен нулю, вещества относят к ферримагнетикам.
Ферро-, ферри-, антиферромагнетики
ферромагнетик
ферримагнетик
антиферромагнетик
Рисунок – 1

## Slide 10
Под влиянием внешнего магнитного поля ферромагнетики начинают намагничиваться, что выражается в увеличении размеров тех доменов, магнитные моменты которых составляют наименьший угол с направлением магнитного поля (смещение границ доменов)и в повороте векторов магнитных моментов в направлении поля(процесс ориентации).
Керамические магнитные материалы - ферриты - относят к ферромагнетикам. Их свойства зависят от структуры.
Ферро-, ферри-, антиферромагнетики

## Slide 11
Особенности ферритов
Одной из особенностей ферритов, как и ферромагнетиков, является нелинейная зависимость их намагниченности I, а следовательно, и индукции В от напряженности магнитного поля Н.
Между этими величинами существуют следующие соотношения:
где χ - магнитная восприимчивость; μ - магнитная проницаемость.

## Slide 12
Значения могут быть отрицательными и положительными. Вещества, имеющие положительную восприимчивость, называют парамагнетиками, а отрицательную – диамагнетиками. Диамагнетики и большинство парамагнетиков имеют незначительную (10-4 – 10-7) восприимчивость. Небольшая часть ферромагнетиков и ферриты имеют высокое значение восприимчивости, иногда более 103. Предел значения магнитной проницаемости при напряженности магнитного поля, стремящейся к нулю, называется начальной магнитной проницаемостью μH. При определенной напряженности поля она достигает максимума μM и снижается до 1 при очень высоких полях. Магнитная проницаемость существенно зависит от температуры. Температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости должен быть по возможности мал в интервале рабочих температур.
Особенности ферритов

## Slide 13
Второй особенностью ферритов является магнитный гистерезис (рисунок 2). Если приложено магнитное поле, намагниченность увеличивается, поскольку происходит движение доменных стенок. При этом происходит запаздывание магнитной индукции В по отношению к изменению напряженности внешнего поля Н.
Особенности ферритов
Рисунок – 2. Магнитный гистерезис

## Slide 14
При дальнейшем увеличении напряженности поля доменные стенки перемешаются легко до достижения максимальной проницаемости им, после чего движение их становится затруднительным и ее значение уменьшается. При достаточно большом значении напряженности поля доменные стенки занимают стабильные положения, дальнейшее намагничивание соответствует выравниванию моментов в направление поля и достигается намагниченность насыщения.
При уменьшении напряженности поля и изменении его направления на противоположное в материале наблюдается обратная картина. Для оценки свойств ферритов важное значение имеют коэрцитивная сила НС, остаточная индукция Вm и форма петли гистерезиса. Различают материалы магнитомягкие и магнитожесткие (НС >400 А/м). Площадь, заключенная в петле гистерезиса, является мерой потерь энергии, вызванных необратимыми процессами при перемагничивании.
Особенности ферритов

## Slide 15
Для ферримагнетиков также характерно явление магнитострикции, заключающееся в том, что под воздействием магнитного поля магнит изменяет свои линейные размеры, причем в разных направлениях по-разному. Если же такое тело деформировать, происходит изменение намагниченности (при растяжении намагниченность возрастает).
При переходе от статических магнитных полей к переменным (частотным) полям вектор индукции ферримагнетика также будет описывать динамическую петлю гистерезиса.
С повышением частоты динамическая петля перемагничивания становится более широкой и увеличивается значение ее динамической коэрцитивной силы НС.
Особенности ферритов

## Slide 16
Следует отметить, что ферриты проявляют многие свойства ферримагнетиков, но относят их к ферромагнетикам. Это объясняется тем, что в оксидах (MnO, FeO, α-Fe2O3 и др. ) наблюдается сверхобменное (косвенное) взаимодействие между катионами через ионы О2-. Магнитные моменты катионов расположены антипараллельно так, что они взаимно компенсируются и проявляют свойства антиферромагнетика.
Особенности ферритов

## Slide 17
В ферритах со структурой шпинели ионы располагаются в тетраэдрических пустотах (А-положение) и октаэдрических
(В-положение).
В нормальной шпинели некоторые ферриты становятся антиферромагнетиками (ZnFe2О4, CdFe2О4), но с решеткой обращенной шпинели. У них проявляется сверхобменное взаимодействие между и онами подрешеток А и В, и результирующий момент намагниченности μS будет равен
Ферриты со структурой шпинели

## Slide 18
В ферритах со структурой граната ионы располагаются кроме положений А и В еще и в положении С (додекаэдрических пустотах). При этом магнитный момент будет выражаться формулой:
Ферриты со структурой граната

## Slide 19
Магнитные моменты, создаваемые магнитоактивными ионами, в разных подрешетках могут иметь различную зависимость от температуры, т.е. при одних температурах большей может оказаться намагниченность в одной, а при других температурах – в другой подрешетке. Температуры (называемые точкой конденсации Нееля), при которых может иметь место скомпенсированный антиферромагнетизм, приведены в таблице 1.
Ферриты со структурой граната

## Slide 20
Таблица – 1. Магнитные свойства ферритов
Ферриты со структурой граната

## Slide 21
Электрическая проводимость ферритов колеблется в широких пределах (от 2‧102 для магнетика до 10 – 11 Ом ‧см-1 – для магниево-марганцевого феррита, феррограната иттрия). Она находится в прямой зависимости от концентрации Fe2+ в феррите. Увеличение температуры спекания с 1100 до 1350оС никель-цинкового феррита приводит к увеличению количества Fe2+ в десятки раз (с 0,007 до 1,65% по объему), удельное сопротивление уменьшается с 6,3‧102 до 4,6‧10-2 Ом‧см-1.
Закаленные ферриты обладают меньшим сопротивлением, чем охлажденные медленно, что также связано с количеством образующихся ионов Fe2+.
Ферриты со структурой граната

## Slide 22
Диэлектрическая проницаемость ферритов в зависимости от состава находится в пределах от нескольких десятков единиц до 104 и более.
С повышением частоты f и в сверхвысокочастотном диапазоне она составляет 10 – 15. Тангенс угла диэлектрических потерь у них достигает значения 10-1 и более. Диэлектрические свойства ферритов в основном зависят от содержания Fe2+. С его увеличением диэлектрическая проницаемость растет.
Ферриты со структурой граната

## Slide 23
Выбор метода определения магнитных характеристик зависит от исследуемого материала, его свойств, формы и размеров образцов. Измерения производят как в постоянном, так и переменном полях. В постоянном магнитном поле определяют характеристики, по которым можно судить о качестве, физическом состоянии изделий и правильности их технологии. Так как ферриты имеют большое электросопротивление, то их параметры на частотах до кГц можно считать квазистатическими и определяют их методом баллистического гальванометра.
Методы определения магнитных характеристик

## Slide 24
В случае использования пермеаметра напряженность магнитного поля (А/м) в зазоре вычисляют по уравнению:
Методы определения магнитных характеристик
где (SW)кн – постоянная стандартной измерительной катушки; μ0 – магнитная постоянная.

## Slide 25
Остаточную индукцию вычисляют по формуле:
Методы определения магнитных характеристик
где S – площадь поперечного сечения образца, м2.
Для размагничивающей части петли гистерезиса индукция составит:

## Slide 26
По точкам основной кривой намагничивания для различных Н находят значения магнитной проницаемости в разных точках:
Методы определения магнитных характеристик
На основании полученных данных строят основную кривую намагничивания, петлю гистерезиса и по ней находят Вм, Нм, Нс и строят зависимость μ = f(H).

## Slide 27
Большую часть магнитных материалов используют для работы в частотных магнитных полях. Поскольку по магнитным характеристикам материалов, определенных в постоянных магнитных полях, нельзя полностью определить их поведение под действием переменных магнитных полей, то необходимо исследовать их в условиях, близких к реальным. При работе ферритов в переменных магнитных полях в большинстве случаев происходит перемагничивание, при этом магнитное состояние в каждом цикле изменяется по симметричной петле, похожей по форме на петлю гистерезиса. В отличие от статической петли площадь петли динамического перемагничивания увеличивается за счет некоторых дополнительных потерь (рисунок – 3). Форма кривой зависит от максимального значения индукции и частоты.
Магнитные характеристики в переменном магнитном поле

## Slide 28
Рисунок - 3. Статическая петля гистерезиса (АЕА’E’) и петля динамического перемагничивания (ACA’C’)
Магнитные характеристики в переменном магнитном поле

## Slide 29
Вывод
Керамические материалы, обладающие магнитными свойствами, применимы в различных областях, таких как электро- и радиотехника (в устройстве трансформаторов и генераторов). Ограничить мощность вихревых токов, вызывающих большие потери электромагнитной энергии, удалось в магнито-диэлектриках, ферритах, обладающих высоким электрическим сопротивлением и очень низкой добротностью - более 1000 единиц.

## Slide 30
Спасибо за внимание!