## Slide 1: Атлас разработок кафедры химической технологии керамики и огнеупоров по оборонной тематике
БРОНЯ-2030. КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

## Slide 2: Керамоматричный композит на основе оксида алюминия с содержанием Al2O3=96%, легированная субмикронными частицами эвтектическими структурами, обеспечивающего растягивающие непрерывные структуры в матрице композита.
Керамическая броня нового поколения
пассивная бронезащита военной техники
активная бронезащита военной техники
динамическая бронезащита военной техники
противорадиационная защита военной техники и личного состава
бронезащита узлов и агрегатов БПЛА
средства индивидуальной бронезащиты
Модель, показывающая образование конуса нагрузки в керамоматричном композите под пробивающей пулей. Зеленый цвет показывает неповрежденный материал, а красный показывает повреждение керамоматричного композита.Голубые области показывают неупругую деформацию; можно увидеть,
что пластическая деформация задней плиты происходит как раз
под образуемым нагрузочным конусом керамики.
Это первое преимущество, которое обеспечивается керамоматричной композитной керамикой.
Против кумулятивных струй, таких как образуемые гранатами РПГ-7,
керамические материалы, обладают магической способностью противостоять пробиванию.
Субмикронный порошокAI2O3
(Производство ЗАО Каменск-Уральский)
субмикронными порошок эвтектики
(Производство собственное)
Смесь Al2O3 + эвтектика
Свойства:
Твёрдость (HV10) –до 20 ГПа
Высокая прочность на изгиб –до 550 МПа
Высокий модуль Юнга –до 420 МПа
Высокая скорость звука – от 9500 до 11000 м/с

## Slide 3: Керамоматричный композит на основе карбида кремния, дисперсионно-упрочненный субмикронными частицами карбида бора и армированный УНТ.
Керамическая броня нового поколения
Свойства:
Твёрдость (HV10) – от 29 до 33 ГПа
Высокая прочность на изгиб – от 400 до 500 МПа
Высокий модуль Юнга – от 400 до 460 МПа
Высокая скорость звука – от 10000 до 11500 м/с
Подготовка исходных компонентов пресс-порошка
Вид изнутри
салона БРДМ-3
С внутренней стороны
повреждений брони корпуса
не зафиксировано

## Slide 4
Керамическая броня нового поколения
Композитные системы брони с усовершенствованной керамикой
Керамоматричный композит на основе карбида бора, дисперсионно-упрочненный субмикронными частицами карбида кремния и армированный волокнами и УНТ до 35 об.%
Свойства:
Твёрдость (HV10) – от 30 до 35 ГПа
Высокая прочность на растяжение – от 200 до 350 МПа
Высокий модуль Юнга – от 450 до 560 МПа
Высокая скорость звука – от 11000 до 12500 м/с

## Slide 5: Прозрачная броня на основе поликристаллического сапфира и алюмомагнезиальной шпинели
Керамическая броня нового поколения
Свойства:
Твёрдость (HV10) – от 15 до 19 ГПа
Высокая прочность на растяжение – от 150 до350МПа
Высокий модуль Юнга – от 280 до 360 МПа
Высокая скорость звука – от 10000 до 11500 м/с
Подготовка исходных компонентов пресс-порошка

## Slide 6
Направления развития
Снижение веса бронепаленей
Способность выдерживать многочисленные попадания
Применение новых технологий формования изделий сложной формы

## Slide 7: Контакты: Макаров Николай Александрович E-mail: nmakarov@muctr.ru Тел.: +7 (499) 978-49-61
Спасибо за внимание!