## Slide 1: «Оптические свойства. Белизна керамики»
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов
Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров
Москва, 2021

## Slide 6
1. Оптические свойства
В некоторых случаях применения керамических материалов пред­ставляют интерес их разнообразные оптические свойства. По-видимому, наибольшее значение здесь имеют оптические стекла и кристаллы, использующиеся как линзы, призмы, фильтры, окошки и т.д., основные требования к которым предъявляются в отношении их оптических свойств.
Свойства, которые важны при использовании керамических материалов в оптических системах: показатель преломления и диспер­сия. Они являются основой многочисленных применений опти­ческих стекол.

## Slide 7
Показатель преломления и дисперсии
Если луч света проходит из вакуума в более плотную среду, то скорость его распространения уменьшается. Величина отношения скорости распространения света в вакууме к скорости распространения в данном веществе определяет многие оптические свойства и называется показателем преломления этого вещества n:
Величина показателя преломления является функцией частоты световых волн и обычно уменьшается при увеличении длины волны. Это изменение величины показателя преломления с длиной
волны света известно как дисперсия показателя преломления. При данной длине волны дисперсия может быть наиболее точно определена как:

## Slide 8
Показатель преломления и дисперсии
Измерение дисперсии по величине показателя преломления при фиксированных длинах волн. Чаще всего приводят значения коэффициента дисперсии:
Величина показателя преломления лежит обычно в пределах от 1,0003 для воздуха до 1,3 – 2,7 для твердых окислов. Показатели пре­ломления силикатных стекол составляют примерно 1,5 – 1,9.

## Slide 9
Отражение и преломление
Явления отражения и преломления на границе фаз определяются величиной относительного показателя пре­ломления (отношением показателей преломления фаз). Изменение скорости распространения света заставляет его луч менять направле­ние при прохождении через поверхность раздела. Если угол падения (измеряющийся между направлением падающего луча света и нормалью к поверхности) равен i, а угол преломления равен r, то они связаны между собой (если одной из сред является воздух или вакуум) соотношением:
Прохождение
и отражение света от пластинки

## Slide 10
Отражение и преломление
Некоторая часть света отражается от поверхности под тем же углом, что и угол падения; это так называемое зеркальное отражение. Отношение интенсивности света, отраженного таким способом, к интенсивности падающего света определяется при нормальном падении формулой Френеля:
Прохождение
и отражение света от пластинки

## Slide 11
Поглощение
Помимо показателя преломления наиболее важным оптическим свойством однофазных материалов является их коэффициент поглощения. При прохождении луча света через вещество некоторая его доля поглощается, и интенсивность падает по закону Ламберта:

## Slide 12
Поглощение
Величина коэффициента поглощения обычно измеряется в обратных сантиметрах. Для материала в виде пластинки, общая доля прошедшего света зависит как от потерь на отражение, так и от потерь на поглощение и при нормальном падении луча света равна:

## Slide 13
Поглощение
Величина коэффициента поглощения очень сильно меняется с длиной волны, а избирательное поглощение. в видимой области спектра при, длине волн от 0,3 до 0,7 мк является, как известно, причиной окрашивания веществ. Кроме того, очевидно, что интенсивность падающего света равна в сумме интенсивности отраженного, прошедшего и поглощенного света.
Таким образом, А' +R' + Т' = 1, где А' - доля поглощенного света, R' - общая доля света, отразившегося от поверхности, Т' - доля прошедшего через образец света.
Поглощение света такого типа, часто является результатом нахождения в растворе определенных ионов или центров окраски. Коэффициент поглощения в этом случае будет пропорционален концентрации поглощающих свет ионов. Таким образом, a будет равно , где коэффициент энкстинкции, или поглощение на единицу концентрации и
Это соотношение называется законом Беера или уравнением Беера-Ламберта.

## Slide 14
Рассеяние
У гетерогенных в оптическом отношении систем, таких как прозрачная среда, содержащая взвешенные небольшие частицы, некоторая часть падающего луча света рассеивается по мере прохождения через среду, и интенсивность проходящего света падет. За счет одной частицы с площадью проекции доля потери интенсивности луча будет:

## Slide 15
Рассеяние

## Slide 16
2. Белизна
Белизной называют отношения количества света, отраженного от поверхности испытуемого образца изделия, к количеству света, отраженного от поверхности эталонного образца, при условии их одинаковой освещенности. За эталон принимают образец из молочного стекла МС-20 (ГОСТ 8.205-76) с известными спектральными коэффициентами отражения при длинах волн 400, 540 и 700 нм.
Белизна – это одно из свойств, по которому оценивают качество фарфоро-фаянсовых изделий. Особое значение она имеет для изделий хозяйственного и художественного назначения, поскольку связана с эстетическим восприятием качества фарфора и фаянса.

## Slide 18
Белизна
На белизну оказывает решающие влияние состав сырья, в частности, находящиеся в нем примеси Fe2O3, TiO2, а также режим обжига изделий, в первую очередь – газовая среда, влияющая на состояние окисления и цвет этих оксидов. В итоге изделия могут приобретать различные оттенки – от светло-желтого до сероватого.

## Slide 19
Определение белизны

## Slide 20
Определение белизны

## Slide 25
Библиографический список
Н.Т. Андрианов, А.В. Беляков, В.Л. Балкевич, А.С. Власов, И.Я. Гузман, Е.С. Лукин, Ю.М. Мосин, Б.С. Скидан. Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Я. Гузмана. — М.: OOO РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. – 496 с.
Л.И. Сычева, Е.Н. Потапова, Д.О. Лемешев, Н.Ю. Михайленко, А.И. Захаров, И.Н. Тихомирова, А.В. Беляков, Е.Е. Строганова. Практикум по технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Макарова. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. — 270 с.

## Slide 26
Библиографический список
3. У. Д. Кингери. Введение в керамику. Издательство второе./Перевод с английского к.т.н. А. И. Рабухина и В. К. Яновского, под редакцией академика АН УССР, чл.-корр. АН СССР П. П. Будникова и д.т.н. проф. Д. Н. Полубояринова, — М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ», 1967. – 501 с.

## Slide 27
Спасибо за внимание